1.МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1.1. МЕТАЛЛОПРОКАТ

Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. ГОСТ 535-88

Горячекатаный сортовой и фасонный прокат общего и специального назначения из стали углеродистой обыкновенного качества Прокат изготавливают из стали марок СтО, СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп,Ст4кп. Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Спбсп, Стбпс, Стбсп по ГОСТ 380.

Химический состав стали должен соответствовать ГОСТ 380. При обеспечении механических свойств, установленных для проката из стали СтЗкп, СтЗпс и СтЗпс, допускается снижение нижнего предела массовой доли марганца в стали до 0,25%, а отклонение от нижнего предела массовой доли углерода не является браковочным признаком.

Профили СВП для крепи горных выработок по ГОСТ 18662 изготавливают из стали марок СтЗпс и Стбсп.

По требованию потребителя массовая доля серы в стали всех марок, кроме марки СтО, должна быть не более 0,040%, фосфора - не более 0,030%.

В зависимости от нормируемых показателей прокат подразделяют на категории: 1, 2, 3, 4, 5. Для обозначения категории к обозначению марки стали добавляют номер категории, например, СтЗпс1, СтЗпсБ, Стсп2, Ст4спЗ.

В зависимости от назначения прокат делят на группы:

- I - для применения без обработки поверхности;

- II -для холодной механической обработки резанием,

- III - для горячей обработки давлением.

Группу, если она не указана в заказе, устанавливает изготовитель. Фасонный прокат изготавливают только группы 1.

По форме, размерам и предельным отклонениям прокат должен соответствовать требованиям:

| ГОСТ 2590 - для круглого | ГОСТ 8240 - для швеллеров |
| --- | --- |
| ГОСТ 2591 - для квадратного | ГОСТ 19425 - для балок и швеллеров специального назначения |
| ГОСТ 103 - для полосового | ГОСТ 19240 - для рельсов наземных и подвесных путей |
| ГОСТ 2879 - для шестигранного | ГОСТ 18662 - для профилей горячекатаных СВП крепи горных выработок |
| ГОСТ 8509 -для углового равнополочного | ГОСТ 17152 - для профилей ножей землеройных машин |
| ГОСТ 8510 мого - для углового неравнополоч- | ГОСТ 21026 - для швеллеров с отгнутой полкой для вагонеток |
| ГОСТ 8239 - для балок двутавровых | ГОСТ 26020 - для двутавров с параллельными гранями полок. |

Прокат разделяют на сортовой и фасонный.

К сортовому относят прокат, у которого касательная к любой точке контура поперечного сечения данное сечение не пересекает (прокат круглый, квадратный, шестигранный, полосовой).

К фасонному относят прокат, у которого касательная хотя бы к одной точке контура поперечного сечения данное сечение пересекает {балка, швеллер, уголок и прфили специального назначения).

| 1.1.1. Стержневая арматура (ГОСТ 5781-82) Теоретические: масса 1 погонного метра и кол-во метров в тонне. |
| --- |
| Д, мм | кг/м | м/тн | Д, мм | кг/м | м/тн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 0,153 | 6493,50 | 55 | 18,649 | 53,61 |
| 5,5 | 0.186 | 5376.33 | 56 | 19,329 | 51,72 |
| 6 | 0,222 | 4504 50 | 58 | 20,739 | 48,22 |
| 6,5 | 0,259 | 3846,14 | 60 | 22.190 | 45,06 |
| 7 | 0,301 | 3311,26 | 62 | 23,700 | 42,18 |
| 8 | 0,395 | 2531,64 | 63 | 24.469 | 40,86 |
| 9 | 0.499 | 2004,01 | 65 | 26,049 | 38,38 |
| 10 | 0,615 | 1623,38 | 67 | 27,680 | 36,13 |
| 11 | 0,745 | 1340,47 | 68 | 28,510 | 35.08 |
| 12 | 0,888 | 1126,13 | 70 | 30.209 | 33,09 |
| 13 | 1,039 | 961,53 | 72 | 31,959 | 31,29 |
| 14 | 1,210 | 826,45 | 75 | 34,680 | 28.84 |
| 15 | 1,389 | 719,41 | 78 | 37,509 | 26,65 |
| 16 | 1,580 | 632,90 | 80 | 39,459 | 25,34 |
| 17 | 1,779 | 561,79 | 82 | 41,459 | 24,12 |
| 18 | 2 | 500 | 65 | 44,540 | 22,45 |
| 19 | 2,23 | 448,42 | 87 | 46,639 | 21,44 |
| 20 | 2.47 | 404,85 | 90 | 49,939 | 20,02 |
| 21 | 2,72 | 367,64 | 92 | 52,159 | 19,17 |
| 22 | 2,98 | 335,57 | 95 | 55,639 | 17,96 |
| 23 | 3,259 | 306,75 | 97 | 57,979 | -7 25 |
| 24 | 3.549 | 281,69 | 100 | 61,650 | 16,21 |
| 25 | 3.849 | 259,73 | 105 | 67,970 | 14,71 |
| 26 | 4,17 | 239,80 | 110 | 74,599 | 13,39 |
| 27 | 4,5 | 222,22 | 115 | 81,540 | 12,26 |
| 28 | 4,829 | 207,03 | 120 | 88,779 | 11,26 |
| 29 | 5,179 | 193,05 | 125 | 96.330 | 10.38 |
| 30 | 5,55 | 180,17 | 130 | 104,199 | 9,60 |
| 31 | 5.92 | 168,91 | 135 | 112,36 | 8,89 |
| 32 | 6.30 | 158,47 | 140 | 120,839 | 8,27 |
| 33 | 6,71 | 149,02 | 145 | 129,600 | 7,71 |
| 34 | 7.13 | 140,25 | 150 | 138,720 | 7,21 |
| 35 | 7 55 | 132,44 | 155 | 148,050 | 6,75 |
| 36 | 7,989 | 125,16 | 160 | 157,830 | 6,34 |
| 37 | 8,439 | 118,48 | 165 | 167,770 | 5,96 |
| 38 | 8.899 | 112,36 | 170 | 178,179 | 5,61 |
| 39 | 9.380 | 106,61 | 175 | 188,720 | 5,30 |
| 40 | 9,859 | 101.41 | 180 | 199.759 | 5,01 |
| 41 | 10,359 | 96,52 | 185 | 210,910 | 4,73 |
| 42 | 10.880 | 91,91 | 190 | 222,570 | 4,48 |
| 43 | 11,399 | 87,72 | 195 | 234,320 | 4.26 |
| 44 | 11,939 | 83,75 | 200 | 246,619 | 4,05 |
| 45 | 12,479 | 80,12 | 210 | 271,890 | 3.68 |
| 46 | 13,050 | 76,62 | 220 | 298,399 | 3.34 |
| 47 | 13.609 | 73,48 | 230 | 326.149 | 3,06 |
| 48 | 14.199 | 70,41 | 240 | 355.130 | 2,81 |
| 50 | 15,420 | 64.84 | 250 | 385,339 | 2,59 |
| 52 | 16,670 | 59.99 | 260 | 416570 | 2.40 |
| 53 | 17.319 | 57.74 | 270 | 449.220 | 2,23 |
| 54 | 17,969 | 55,65 |  |  |  |

1.1.2. Арматурная проволока {ГОСТ 7348-81)

| Номинальный диаметр, мм | Масса 1 м. кг | Номинальный диаметр, мм | Масса 1 м, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0,0555 | 6 | 0.222 |
| 4 | 0.0987 | 7 | 0.302 |
| 5 | 0,1540 | 8 | 0,395 |

1.1.3. Уголки стальные равнополочные (ГОСТ 8509-93)

| Номер | мм | Масса | Номер | мм | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уголка | Ь | t | 1 м, кг | уголка | b | t | 1 м, кг |
| 2 | 20 | 3 | 0,89 | 10 | 100 | 6.5 | 10,06 |
|  |  | 4 | 1,15 |  |  | 7 | 10,79 |
|  |  |  |  |  |  | 8 | 12,25 |
| 2,5 | 25 | 3 | 1,12 |  |  | 10 | 17,90 |
|  |  | 4 | 1,46 |  |  | 12 | 17,90 |
|  |  |  |  |  |  | 14 | 20,63 |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 23,3 |
| 2,8 | 28 | 3 | 1.27 | 11 | 110 | 7 | 11,89 |
|  |  |  |  |  |  | 8 | 13,50 |
| 3,2 | 32 | 3 4 | 1,46 1,91 |  |  |  |  |
| 3,5 | 35 | 3 | 1,62 | 12,5 | 125 | 8 | 15,46 |
|  |  | 4 | 2,10 |  |  | 9 | 17.30 |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 19,10 |
|  |  |  |  |  |  | 12 | 22 68 |
| 4 | 40 | 3 | 1,85 |  |  | 14 | 26,20 |
|  |  | 4 | 2.42 |  |  | 16 | 29,65 |
|  |  | 5 | 2,98 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 2,08 |  |  |  |  |
| 4,5 | 45 | 4 | 2,73 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 3,37 | 14 | 140 | 9 10 | 19,41 21.45 |
|  |  | 3 | 2,32 |  |  |  |  |
| 5 | 50 | 4 | 3,05 |  |  | 12 | 27,00 |
|  |  | 5 | 3,77 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 3,44 |  |  | 10 | 24,67 |
| 5,6 | 56 | 5 | 4,25 |  |  | 11 | 27,00 |
|  |  |  |  |  |  | 12 | 28,35 |
|  |  | 4 | 3,90 | 16 | 160 | 16 | 38,52 |
| 6,3 | 63 | 5 6 | 4,81 5,72 |  |  | 18 20 | 43,01 47,44 |
|  |  | 4,5 5 | 4,87 5,38 |  |  | 11 | 30,47 |
| 7 | 70 | 6 | 6,39 | 18 | 180 | 12 . | 33,12 |
|  |  | 7 | 7,39 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 8,37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 | 36,97 |
|  |  | 5 | 5.80 |  |  | 13 | 39,92 |
|  |  | 6 | 6.89 |  |  | 14 | 42,8 |
| 7,5 | 75 | 7 | 7,96 | 20 | 200 | 16 | 48,65 |
|  |  | 8 | 9,02 |  |  | 20 | 60,08 |
|  |  | 9 | 10,07 |  |  | 25 | 74,02 |
|  |  |  |  |  |  | 30 | 87,56 |
|  |  | 5,5 | 6,78 |  |  |  |  |
| 8 | 80 | 6 7 | 7,36 8,51 | 22 | 220 | 14 | 47,4 |
|  |  | 8 | 9,65 |  |  | 16 | 53,8 |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 61,5 |
|  |  | 6 | 8,33 |  |  | 18 | 68,9 |
|  |  | 7 | 9,64 |  |  | 20 | 76,1 |
| 9 | 90 | 8 | 10.93 | 25 | 250 | 22 | 83,3 |
|  |  | 9 | 12,20 |  |  | 25 | 94,0 |
|  |  |  |  |  |  | 28 | 104.5 |
|  |  |  |  |  |  | 30 | 111,4 |

Примечание:  Ь - ширина полки: t - толщина полки уголка.

1.1.4. Уголки стальные неравнополочные (ГОСТ 8510-93)

| Номер уголка | Размеры мм | Масса 1 М, КГ | Номер уголка | Размеры мм | Масса 1 м. кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | Ь | t |  |  | В | Ь | t |  |
| 2,5/1,6 | 25 | 16 | 3 | 0,91 | 9/5,6 | 90 | 56 | 5,5 6 8 | 6,17 6,70 8.77 |
| 3,0/2 | 30 | 20 | 3 4 | 1,12 1.46 |  |  |  |  |  |
| 3,2/2 | 32 | 20 | 3 4 | 1,17 1,52 | 10/6,3 | 100 | 63 | 6 7 8 10 | 7,65 8,70 9,87 12,14 |
| 4/2,5 | 40 | 25 | 3 4 5 | 1,48 1,94 2,37 |  |  |  |  |  |
| 4/3 | 40 | 30 | 4 5 | 2,26 2.46 | 10/6,5 | 100 | 65 | 7 8 10 | 8,81 9,99 12,3 |
| 4,5/2,8 | 45 | 28 | 3 4 | 1,68 2,2 | 11 /7 | 110 | 70 | 6,5 8 | 8,98 10,93 |
| 5/3,2 | 50 | 32 | 3 4 | 1,9 2,44 | 12,5/8 | 125 | 80 | 7 8 10 12 | 11,04 12,58 15,47 18,34 |
| 5,6/3,6 | 56 | 36 | 4 5 | 2,81 3,46 |  |  |  |  |  |
| 6,3/4 | 63 | 40 | 4 5 6 8 | 3.17 3.91 4,63 6,03 | 14/9 | 140 | 90 | 8 10 | 14,13 17,46 |
| 6,5/5 | 65 | 50 | 5 6 7 8 | 4,36 5,18 5,98 6.77 |  |  |  |  |  |
| 7/4,5 | 70 | 45 | 5 | 4,39 | 16/10 | 160 | 100 | 9 10 12 14 | 17,96 19,85 23,58 27,26 |
| 7,5/6 | 75 | 60 | 5 6 7 8 | 4,79 5,69 6,57 7,43 |  |  |  |  |  |
| 8/5 | 80 | 50 | 5 6 | 4,99 5,92 | 18/11 | 180 | 110 | 10 12 | 22.2 26,4 |
| 8/6 | 80 | 60 | 6 7 8 | 6,39 7,39 8,37 | 20/ 12,5 | 200 | 125 | 11 12 14 16 | 27.37 29.74 34,43 39,07 |

Примечание: В, b -ширина полок; t - толщина полок.

1.1.5. Балки двутавровые (ГОСТ 8239-72)

| Номер | Масса 1 м, кг | Номер бапки | Масса 1 м, кг | Номер балки | Масса 1 м, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9,46 | 22 | 24 | 33 | 42,2 |
| 12 | 11,5 | 22а | 25,8 | 36 | 48,6 |
| 14 | 13,7 | 24 | 27,3 | 40 | 57 |
| 16 | 15,9 | 24а | 29.4 | 45 | 66,5 |
| 18 | 18,4 | 27 | 31,5 | 50 | 78,5 |
| 181 | 19,9 | 27а | 33,9 | 55 | 92.6 |
| 20 | 21 | 30 | 36,5 | 60 | 108 |
| 20а | 22,7 | ЗОа | 39,2 |  |  |

1.1.6. Швеллеры (ГОСТ 8240-89)

| Номер профиля | Масса 1 м, кг | Номер профиля | Масса 1 М, КГ | Номер профиля | Масса 1 м, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4,84 | 16А | 15,3 | 24; 24П | 24 |
| 6,5 | 5,9 | 18; 18П | 16,3 | 24А | 25.8 |
| 8;8П | 7,05 | 18А | 17.4 | 27 | 27,7 |
| 10; 10П | 8.59 | 20; 20П | 18,4 | 30 | 31,8 |
| 12; 12П | 10,4 | 20А | 19,8 | 33 | 36,5 |
| 14; 14П | 12,3 | 22; 22П | 21 | 36 | 41,9 |
| 14А | 13,3 | 22А | 22,6 | 40 | 48,3 |
| 16; 16П | 14,2 |  |  |  |  |

1.1.7. Сталь квадратная (ГОСТ 2591-88)

| Сторона квадрата, мм | Масса 1 м профиля, кг | Сторона квадрата, мм | Масса 1 м профиля. кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0,283 | 46 | 16,61 |
| 7 | 0.385 | 48 | 18,09 |
| 8 | 0,502 | 50 | 19,62 |
| 9 | 0,636 | 52 | 21,23 |
| 10 | 0,785 | 55 | 23,75 |
| 11 | 0,95 | 58 | 26.4 |
| 12 | 1,13 | 60 | 28,26 |
| 13 | 1,33 | 63 | 31,16 |
| 14 | 1,54 | 65 | 33,17 |
| 15 | 1.77 | 70 | 38,46 |
| 16 | 2.01 | 75 | 44.16 |
| 17 | 2,27 | 80 | 50,24 |
| 18 | 2,54 | 85 | 56,72 |
| 19 | 2,82 | 90 | 63,58 |
| 20 | 3,14 | 95 | 70,85 |
| 21 | 3.46 | 100 | 78,5 |
| 22 | 3,80 | 105 | 86.57 |
| 24 | 4,52 | 110 | 94,98 |
| 25 | 4,91 | 115 | 103.82 |
| 26 | 5.30 | 120 | 113.04 |
| 27 | 5,72 | 125 | 122,66 |
| 28 | 6,15 | 130 | 132,67 |
| 29 | 6.6 | 135 | 143.07 |
| 30 | 7,06 | 140 | 153,86 |
| 32 | 8,04 | 145 | 165,05 |
| 34 | 9,07 | 150 | 176,63 |
| 35 | 9,62 | 160 | 200,96 |
| 36 | 10.17 | 170 | 227 |
| 38 | 11,24 | 180 | 254 |
| 40 | 12,56 | 190 | 283 |
| 42 | 13,85 | 200 | 314 |
| 45 | 15,9 |  |  |

1.1.8. Сталь полосовая (ГОСТ 103-76)

| Ширина полосы, мм | Масса 1 м полосы при толщине, мм |
| --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 20 | 0.63 | 0,78 | 0,94 | 1,1 | 1,26 | 1,21 | 1,57 | 1,73 | 1.88 | 2,2 |
| 22 | 0.69 | 0,86 | 1.04 | 1.21 | 1,38 | 1,55 | 1,73 | i 9 | 2,07 | 2,42 |
| 25 | 0,78 | 0,98 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1.77 | 1,96 | 2,16 | 2.36 | 2.75 |
| 28 | 0,88 | 1.1 | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 1.98 | 2.2 | 2,42 | 2,64 | 3.08 |
| 30 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,65 | 1,88 | 2,12 | 2,36 | 2,59 | 2,83 | 3,30 |
| 32 | 1,0 | 1,26 | 1,51 | 1,76 | 2,01 | 2,26 | 2.51 | 2,76 | 3,01 | 3,52 |
| 36 | 1,13 | 1,41 | 1,70 | 1,98 | 2,26 | 2,54 | 2.83 | 3,11 | 3,39 | 3,96 |
| 40 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,2 | 2,51 | 2,83 | 3,14 | 3,45 | 3,77 | 4,4 |
| 45 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,47 | 2,83 | 3,18 | 3,53 | 3,89 | 4,24 | 4,95 |
| 50 | 1.57 | ! Мб | 2,36 | 2 75 | 3,14 | 3,53 | 3,92 | 4,32 | 4,71 | 5.5 |
| 60 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,3 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | 5,18 | 5.65 | 6.59 |
| 70 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 3,85 | 4,4 | 4,95 | 5,5 | 6,04 | 6,59 | 7,69 |
| 80 | 2,51 | 3,14 | 3.77 | 4,4 | 5,02 | 5,65 | 6,28 | 6,91 | 7,54 | 8.79 |
| 100 | 3,14 | 3,92 | 4,71 | 5,5 | 6,28 | 7,06 | 7,85 | 8,65 | 9,42 | 10,99 |

1.1.9. Лента стальная горячекатаная. (ГОСТ 6009)

Стальная пента шириной от 20 до 220 мм, толщиной от 1,2 до 5 мм..

Площадь поперечного сечения ленты вычислена по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м плотность стали принята равной 7,85 г/куб.см.

Масса 1 м ленты, кг, при толщине, мм

|  | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0,188 | 0,220 | 0,236 | 0,251 | 0.283 | О.Э14 | 0.345 | 0,393 | 0,471 | 0,550 |  |  |  |
| 22 | 0.207 | 0.242 | 0.259 | 0,276 | 0,311 | 0.345 | 0,380 | 0,432 | 0,518 | 0,604 |  |  |  |
| 25 | 0,236 | 0.275 | 0,294 | 0,314 | 0,353 | 0.393 | 0.432 | 0.491 | 0.589 | 0.687 |  |  |  |
| 28 | 0.264 | 0,308 | 0,327 | 0.352 | 0,396 | 0,440 | 0,484 | 0,550 | 0,659 | 0,769 |  |  |  |
| 30 |  | 0,330 | 0.353 | 0,377 | 0.424 | 0.471 | 0,518 | 0.589 | 0,707 | 0,824 |  |  |  |
| 32 |  | 0,352 | 0,377 | 0,402 | 0.452 | 0,502 | 0.553 | 0.628 | 0.75-1 | 0,879 |  |  |  |
| 36 |  | 0,396 | 0,424 | 0.452 | 0,509 | 0,565 | 0,622 | 0,707 | 0,848 | 0,989 |  |  |  |
| 40 |  | 0,440 | 0,471 | 0,502 | 0.565 | 0,628 | 0,691 | 0.785 | 0,942 | 1.099 |  |  |  |
| 45 |  | 0.495 | 0,530 | 0.565 | 0,636 | 0,707 | 0,777 | 0,883 | 1.060 | 1,236 |  |  |  |
| 50 |  | 0,550 | 0,589 | 0.62Й | 0,707 | 0.785 | 0,864 | 0,981 | 1,178 | 1,374 |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  | 0.942 | 1,036 | 1.178 | 1.413 | 1,649 |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  | 0,989 | 1,088 | 1,236 | 1,484 | 1,731 |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  | 1,021 | 1,123 | 1.27S | 1,531 | 1,786 |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  | 1,072 | 1.209 | 1,374 | 1,649 | 1,923 |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  | 1.178 | 1.295 | 1,472 | 1,766 | 2,061 |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  | 1,256 | 1.382 | 1,570 | 1.884 | 2,198 |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  | 1,334 | 1,468 | 1,668 | 2,002 | 2,335 |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  | 1,766 | 2.120 | 2.473 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1.963 | 2,355 | 2.748 |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  | 2.159 | 2.591 | 3,022 |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  | 2,355 | 2,826 | 3,297 |  |  |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  | 2.551 | 3,062 | 3,572 |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  | 2,944 | 3,533 | 4,121 |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  | 3.136 | 3,768 | 4,396 |  |  |  |
| 170 |  |  |  |  |  |  |  | 3,332 | 4,004 | 4.671 |  |  |  |
| 175 |  |  |  |  |  |  |  | 3,434 | 4,121 | 4,808 |  |  |  |
| 190 |  |  |  |  |  |  |  | 3.724 | 4.475 | 5.220 |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  | 3,920 | 4,710 | 5,495 | 6,280 | 7,065 | 7,850 |
| 215 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,063 | 5,907 | 6,751 | 7.595 | 8,439 |
| 220 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.181 | 6,045 | 6,908 | 7,772 | 8,635 |

1.1.10. Листовой прокат нержавеющей стали.

Теоретический удельный вес (кг)

| Размер (мм) |  | Толщина (мм) |
| --- | --- | --- |
|  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,88 | 1 | 1,2 | 1,5 |
| 1000x2000 | 6,40 | 8 | 9,60 | 11,20 | 12,80 | 16,00 | 19,20 | 24,00 |
| 1000x3000 | 9,60 | 12,00 | 14,40 | 16,80 | 19,20 | 24,00 | 28,80 | 36,00 |
| 1000x4000 | 12,80 | 16,00 | 19,20 | 22,40 | 25,60 | 32,00 | 38,40 | 48,00 |
| 1250x2500 | 10.00 | 12,50 | 15,00 | 17,50 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 37.50 |
| 1250x3000 | 12,00 | 15,00 | 18.00 | 21,00 | 24.00 | 30,00 | 36,00 | 45,50 |
| 1500x3000 | 14,40 | 18,00 | 21,60 | 25,20 | 28,80 | 36,00 | 43,20 | 54,00 |
| 1 500x4000 | 19,20 | 24,00 | 28,80 | 33,60 | 38,40 | 48,00 | 57,60 | 72,00 |
| Размер (мм) | Толщина (мм) |  |  |
|  | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1000x2000 | 40.00 | 48,00 | 64,00 | 80,00 | 96,00 | 112,00 | 128,00 | 144,00 |
| 1000x3000 | 60,00 | 72,00 | 96,00 | 120,00 | 144,00 | 160,00 | 192,00 | 216,00 |
| 1000x4000 | 80,00 | 96,00 | 128,00 | 160,00 | 192,00 | 244.00 | 256,00 | 288,00 |
| 1250x2500 | 62,00 | 75,00 | 100,00 | 125.00 | 150,00 | 175,00 | 200,00 | 225,00 |
| 1250x3000 | 75,00 | 90,00 | 120,00 | 150,00 | 180,00 | 210,00 | 240,00 | 270,00 |
| 1250x4000 | 100,00 | 120,00 | 160,00 | 200,00 | 240,00 | 280,00 | 320,00 | 360,00 |
| 1500x3000 | 90,00 | 108.00 | 144,00 | 180,00 | 216,00 | 252,00 | 288,00 | 324,00 |
| 1500x4000 | 120,00 | 144,00 | 192,00 | 240,00 | 288,00 | 336.00 | 384.00 | 432.00 |

1.1.11. Цветной металлопрокат. (МЕДЬ)

Теоретический вес (кг).

| Толщина (мм) | Вес |
| --- | --- |
| ЛЕНТЫ |
| 600x1000 |
| 0,05 | 0.267 |
| 0,06 | 0.320 |
| 0,07 | 0,374 |
| 0,08 | 0,427 |
| 0,10 | 0,534 |
| 0.12 | 0,641 |
| 0,15 | 0,801 |
| 0,20 | 1,068 |
| 0,25 | 1,335 |
| 0,30 | 1,602 |
| листы |
| 600x1000 |
| 0,40 | 3,204 |
| 0,50 | 4,005 |
| 0.60 | 4,806 |
| 0,70 | 5,607 |
| 0,80 | 6,408 |
| 0,90 | 7,209 |
| 1,00 | 8,010 |
| 1,10 | 8,811 |
| 1,20 | 9,612 |
| 1,30 | 10.413 |
| 1,40 | 11,214 |
| 1,50 | 12,015 |
| ЛИСТЫ 600x1 000 |
| 1,60 | 12,816 |
| 1,80 | 14,418 |
| 2,00 | 16,020 |
| 2,20 | 17,622 |
| 2,50 | 20,025 |
| 3,00 | 24,30 |
| 3.50 | 28,035 |
| 4,00 | 32,040 |
| 4,50 | 36,045 |
| 5,00 | 40,050 |
| 5,50 | 44,055 |
| 6,00 | 48,060 |
| 6,50 | 52,065 |
| 7,00 | 56.070 |
| 7,60 | 60,075 |
| 8,00 | 64,080 |
| 9,00 | 72,090 |
| 10,00 | 80,100 |
| 11,00 | 88,110 |
| 12.00 | 96,120 |
| 13,00 | 104,130 |
| 14,00 | 112,140 |
| 15,00 | 120,150 |
| 16.00 | 128,160 |
| 17,00 | 136,170 |
| 18,00 | 144.180 |
| 19,00 | 152,190 |
| 20,00 | 160,200 |
| 21,00 | 168,210 |
| 22,00 | 176,220 |
| 24,00 | 192.240 |
| 25,00 | 200.250 |

| Диаметр (мм) | Круглого сечения |
| --- | --- |
| 0.5 | 0,0017 |
| 1,0 | 0.0070 |
| 1.5 | 0.016 |
| 1,7 | 0,020 |
| 2.0 | 0,028 |
| 2,5 | 0,044 |
| 3.0 | 0,063 |
| 3.5 | 0,086 |
| 4,0 | 0.112 |
| 4,5 | 0,141 |
| 5,0 | 0,175 |
| 6,0 | 0.252 |
| 7,0 | 0,342 |
| 8,0 | 0,447 |
| 9,0 | 0,566 |
| 10,0 | 0,699 |
| 11,0 | 0,845 |
| 12,0 | 1,006 |
| 13,0 | 1,181 |
| 14.0 | 1,369 |
| 15,0 | 1.572 |
| 16,0 | 1.789 |
| 17,0 | 2,019 |
| 18,0 | 2,264 |
| 19,0 | 2,522 |
| 20.0 | 2.795 |
| 21,0 | 3,081 |
| 22,0 | 3.381 |
| 23,0 | 3.696 |
| 24,0 | 4,024 |
| 25,0 | 4,367 |
| 26,0 | 4.723 |
| 27,0 | 5,093 |
| 28,0 | 5,477 |
| 30,0 | 6,288 |
| 32,0 | 7.154 |
| 33,0 | 7,608 |
| 35,0 | 8,558 |
| 36,0 | 9,055 |
| 38,0 | 10,089 |
| 40,0 | 11,178 |
| 41,0 | 1 1 ,744 |
| 42,0 | 12,324 |
| 45,0 | 14,148 |
| 46,0 | 14,783 |
| 48,0 | 16,097 |
| 50,0 | 17,466 |
| 55,0 | 21,134 |
| 60,0 | 25,151 |
| 65,0 | 29,518 |
| 70,0 | 34,234 |
| 75,0 | 39,299 |
| 80,0 | 44,714 |
| 85.0 | 50,477 |
| 90,0 | 56,591 |
| 95,0 | 63,053 |
| 100,0 | 69,865 |
| 110,0 | 84,537 |
| 120,0 | 100,606 |
| 130,0 | 118,072 |
| 140,0 | 136,936 |
| 150,0 | 157,196 |

| Толщина (мм) |  |
| --- | --- |
| ЛЕНТЫ |
| 600x1000 |
| 0,05 | 0.255 |
| 0,06 | 0,306 |
| 0.07 | 0,357 |
| 0,08 | 0.408 |
| 0,10 | 0.510 |
| 0,12 | 0,612 |
| 0,15 | 0,765 |
| 7 | 1,020 |
| 0,25 | 1,275 |
| 0,30 | 1,530 |
| ЛИСТЫ |
| 600x1500 |
| 0,40 | 3,060 |
| 0,50 | 3,825 |
| 0,60 | 4,590 |
| 0,70 | 5,355 |
| 0,80 | 6,120 |
| 0,90 | 6,885 |
| 1,00 | 7,650 |
| 1,10 | 8,415 |
| 1,20 | 9,180 |
| 1,30 | 9,945 |
| 1,40 | 10,710 |
| 1,50 | 1 1 ,475 |
| 1,60 | 12,240 |
| 1,80 | 13,770 |
| 2,00 | 15,300 |
| 2,20 | 16,830 |
| 2,50 | 19,125 |
| 3,00 | 22,950 |
| 3,50 | 26,775 |
| 4,00 | 30,600 |
| 4,50 | 34,425 |
| 5,00 | 38,250 |
| 5,50 | 42,075 |
| 6,00 | 45,900 |
| 6,50 | 49,725 |
| 7,00 | 53,550 |
| 7,50 | 57,375 |
| 8,00 | 61,200 |
| 9,00 | 68,850 |
| 10,00 | 76,500 |
| 11,00 | 84,150 |
| 12,00 | 91,800 |
| 13,00 | 99,450 |
| 14,00 | 107,100 |
| 15,00 | 114,750 |
| 16,00 | 122,400 |
| 17,00 | 130,050 |
| 18,00 | 137,700 |
| 19,00 | 145,350 |
| 20,00 | 153,000 |
| 21,00 | 160,650 |
| 22,00 | 168,300 |
| 24,00 | 183,600 |
| 25,00 | 191,250 |

| Диаметр (мм) | Круглого сечения | Шести гранники |
| --- | --- | --- |
| 0,5 | 0,0017 | - |
| 1,0 | 0,0067 | - |
| 1,5 | 0,015 | - |
| 1,7 | 0,019 | - |
| 2,0 | 0,027 | - |
| 2,5 | 0,042 | - |
| 3,0 | 0,060 | 0,066 |
| 3,5 | 0,082 | 0,090 |
| 4,0 | 0,107 | 0,118 |
| 4,5 | 0,135 | 0,149 |
| 5,0 | 0,167 | 0,184 |
| 6,0 | 0,240 | 0,265 |
| 7,0 | 0,327 | 0,361 |
| 8,0 | 0,427 | 0,471 |
| 9,0 | 0,540 | 0,596 |
| 10,0 | 0,667 | 0,736 |
| 11,0 | 0,807 | 0,891 |
| 12,0 | 0,961 | 1,060 |
| 13,0 | 1,128 | 1,244 |
| 14,0 | 1,308 | 1,443 |
| 15,0 | 1,501 | 1,656 |
| 16,0 | 1,708 | 1,884 |
| 17,0 | 1,928 | 2,127 |
| 18,0 | 2,162 | 2,385 |
| 19,0 | 2,409 | 2,657 |
| 20,0 | 2,669 | 2,944 |
| 21,0 | 2,943 | 3,246 |
| 22,0 | 3,229 | 3,563 |
| 23,0 | 3,530 | 3,894 |
| 24,0 | 3,843 | 4,240 |
| 25,0 | 4,170 | 4,601 |
| 26,0 | 4,511 | 4,976 |
| 27,0 | 4,864 | 5,366 |
| 28,0 | 5,231 | 5,771 |
| 30,0 | 6,005 | 6,625 |
| 32,0 | 6,833 | 7,538 |
| 33,0 | 7,266 | 8,016 |
| 35,0 | 8,174 | 9,017 |
| 36,0 | 8,648 | 9,540 |
| 38,0 | 9,635 | 10,629 |
| 40,0 | 10,676 | 11,778 |
| 41,0 | 11,216 | 12,374 |
| 42,0 | 11,770 | 12,985 |
| 45,0 | 13,512 | 14,906 |
| 46,0 | 14,119 | 15,576 |
| 48,0 | 15,373 | 16,960 |
| 50,0 | 16,681 | 18,403 |
| 55,0 | 20,184 | 22,267 |
| 60,0 | 24,021 | 26,500 |
| 65,0 | 28,191 | 31,100 |
| 70,0 | 32,695 | 36,069 |
| 75,0 | 37,533 | 41,406 |
| 80,0 | 42,704 | 47,110 |
| 85,0 | 48,209 | 53,1831 |
| 90,0 | 54,047 | 59,624 |
| 95,0 | 60,219 | 66,433 |
| 100,0 | 60,725 | 73,610 |
| 110,0 | 80,737 | 89,068 |
| 120,0 | 96,084 | 105,998 |
| 130,0 | 112,765 | 124,401 |
| 140,0 | 130,781 | 144,276 |
| 150,0 | 150,131 | 165,623 |

1.1.13. Сталь круглая (ГОСТ 2590-88)

| Диаметр, мм | Масса 1 м, кг | Диаметр, мм | Масса 1 м, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,154 | 45 | 12,48 |
| 5,5 | 0,186 | 48 | 14,20 |
| 6 | 0,222 | 50 | 15,42 |
| 6,3 | 0,245 | 53 | 17,32 |
| 6,5 | 0,260 | 56 | 19,33 |
| 8 | 0,395 | 60 | 22.19 |
| 9 | 0,499 | 63 | 24,47 |
| 10 | 0,616 | 65 | 26,05 |
| 11 | 0,746 | 70 | 30,21 |
| 12 | 0,888 | 75 | 34,68 |
| 13 | 0,40 | 80 | 39,46 |
| 14 | 1,21 | 85 | 44,55 |
| 15 | 1,39 | 90 | 49,94 |
| 16 | 1,58 | 95 | 55,64 |
| 17 | 1,78 | 100 | 61,65 |
| 18 | 2,00 | 110 | 74,60 |
| 19 | 2,23 | 120 | 88,78 |
| 20 | 2,47 | 125 | 96,33 |
| 21 | 2,72 | 130 | 104,20 |
| 22 | 2,98 | 140 | 120,84 |
| 24 | 3.55 | 150 | 138,72 |
| 25 | 3,85 | 160 | 157,83 |
| 26 | 4.17 | 170 | 178,18 |
| 28 | 4,83 | 180 | 199,76 |
| 30 | 5,55 | 190 | 222,57 |
| 34 | 7.13 | 200 | 246,62 |
| 36 | 7,99 | 210 | 271,89 |
| 38 | 8,90 | 220 | 298,40 |
| 40 | 9,87 | 240 | 355,13 |
| 42 | 10,88 | 250 | 385,34 |

1.1.14. Рельсы крановые (4121-76)

| Типы рельсов | h, мм | Масса 1 м, кг |
| --- | --- | --- |
| КР50 | 50 | 29,85 |
| КР60 | 60 | 40,03 |
| КР70 | 70 | 52,83 |
| КР80 | 80 | 63.69 |
| КР100 | 100 | 88,96 |
| КР120 | 120 | 118,10 |
| КР140 | 140 | 153,49 |

Примечание. Для крановых рельсов применяется сталь марки К 62 по ГОСТ 4121-76

1.1.15. Рельсы железнодорожные для дорог широкой колеи

| Типы рельсов | ГОСТ | Н, мм | Масса 1 м, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Р65 | 8161-75 | 180 | 64,64 |
| Р50 | 7174-71 | 152 | 51,63 |
| Р43 | 7173-54* | 140 | 44,65 |

1.1.16. Рельсы железнодорожные для дорог узкой колеи (ГОСТ 6368-52*)

| Типы рельсов | Масса 1 м, кг |
| --- | --- |
| Р8 | 8,42 |
| Р11 | 11,2 |
| Р15 | 15 |
| Р18 | 18,06 |
| Р24 | 25.6 |

1.2. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ

1.2.1. Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ (3262-75)

| Условный проход | Наружный диаметр | Легкие | Обыкновенные | Усиленные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | толщина стенки | масса 1 м | толщина стенки | масса 1 м | толщина стенки | масса 1 м |
| 6 | 10,2 | 1,8 | 0,37 | 2 | 0,4 | 2,5 | 0,47 |
| 8 | 13,5 | 2 | 0,57 | 2,2 | 0,01 | 2,8 | 0,74 |
| 10 | 17 | 2 | 0,74 | 2,2 | 0,8 | 2,8 | 0,98 |
| 15 | 21,3 | 2,5 | 1,16 | 2,8 | 1,28 | 3.2 | 1.43 |
| 20 | 26,8 | 2.5 | 1,5 | 2.8 | 1,66 | 3.2 | 1,86 |
| 25 | 33.5 | 2,8 | 2.12 | 3,2 | 2,39 | 4 | 2,91 |
| 32 | 42,3 | 2,8 | 2,73 | 3,2 | 3,09 | 4 | 3,78 |
| 40 | 48 | 3 | 3,33 | 3,5 | 3,84 | 4 | 4,34 |
| 50 | 60 | 3 | 4,22 | 3,5 | 4.88 | 4,5 | 6,16 |
| 65 | 75,5 | 3,2 | 5,71 | 4 | 7,05 | 4,5 | 7,88 |
| 80 | 88,5 | 3,5 | 7,34 | 4 | 8,34 | 4.5 | 9,32 |
| 90 | 101,3 | 3,5 | 8.44 | 4 | 9,6 | 4,5 | 10,74 |
| 100 | 114 | 4 | 10,5 | 4,5 | 12,15 | 5 | 13,44 |
| 125 | 140 | 4 | 13,42 | 4,5 | 15,04 | 5,5 | 18,24 |
| 150 | 165 | 4 | 15,88 | 4.5 | 17,81 | 5,5 | 21,63 |

Примечание: в таблице приведена масса {без муфт) неоцинкованных (черных) труб. Масса оцинкованных труб на 3% больше.

1.2.2. Трубы стальные бесшовные горячекатаные по ГОСТу 8732-70* (сокращенный сортамент)

| Размеры, | Размеры, | Масса, | Площадь | Радиус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0, мм | S, мм | кг/м | сечения, смг. | инерции, см. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 3.5 | 3.58 | 4,56 | 1,47 |
| 45 | 4 | 4,04 | 5,15 | 1,45 |
|  | 3.5 | 4,01 | 5,11 | 1,65 |
|  | 4 | 4,54 | 5.78 | 1,64 |
|  | 5 | 5.55 | 7,07 | 1.60 |
|  | 3,5 | 4,36 | 5,55 | 1,79 |
|  | 4 | 4,93 | 6,28 | 1,78 |
|  | 5 | 6.04 | 7,69 | 1,74 |
| 54 | 6 | 7,10 | 9,05 | 1,71 |
|  | 3,5 | 4,62 | 5,89 | 1,90 |
|  | 4 | 5,23 | 6,66 | 1,88 |
|  | 5 | 6,41 | 8,17 | 1,85 |
|  | 6 | 7,55 | 9.62 | 1,82 |
|  | 3,5 | 4,88 | 6,22 | 2,01 |
|  | 4 | 5,52 | 7,04 | 1,99 |
|  | 5 | 6,78 | 8.64 | 1,96 |
| 60 | 6 | 7,99 | 10,18 | 1,92 |
|  | 8 | 10,26 | 13,07 | 1,86 |
|  | 3,5 | 5,18 | 6,60 | 2,13 |
|  | 4 | 5,87 | 7,48 | 2,11 |
|  | 5 | 7,21 | 9,19 | 2,08 |
| 63,5 | 6 | 8.51 | 10,84 | 2,05 |
|  | 8 | 10,95 | 13,95 | 1,99 |
|  | 3,5 | 5,57 | 7,10 | 2,29 |
|  | 4 | 6,31 | 8,04 | 2,27 |
| 68 | 5 | 7,77 | 9,89 | 2,24 |
|  | 6 | 9,17 | 11,69 | 2.21 |
|  | 7 | 10,53 | 13,41 | 2,17 |
|  | 8 | 11,84 | 15,07 | 2,14 |
|  | 3.5 | 5,74 | 7,31 | 2.36 |
|  | 4 | 6,51 | 8,30 | 2,34 |
|  | 5 | 8,01 | 10,22 | 2.31 |
|  | 6 | 9,47 | 12,06 | 2,28 |
| 70 | 7 | 10,88 | 13.85 | 2,25 |
|  | 8 | 12,23 | 15,59 | 2,21 |
|  | 10 | 14,80 | 18.85 | 2,15 |
|  | 3,5 | 6.00 | 7,64 | 2.46 |
|  | 4 | 6,81 | 8,67 | 2.45 |
|  | 5 | 8,38 | 10,69 | 2,41 |
|  | 6 | 9,91 | 12,63 | 2.38 |
| 73 | 7 | 11.39 | 14.51 | 2,35 |
|  | 8 | 12,82 | 16,33 | 2,32 |
|  | 10 | 15,54 | 19,79 | 2,26 |
|  | 3,5 | 6,26 | 7,97 | 2,57 |
|  | 4 | 7,10 | 9,04 | 2,55 |
| 76 | 5 | 8,75 | 11,15 | 2.52 |
|  | 6 | 10,36 | 13,19 | 2.49 |
|  | 7 | 11,91 | 15,18 | 2,46 |
|  | 8 | 13,42 | 17,10 | 2,42 |
|  | 10 | 16.28 | 20.72 | 2,36 |
|  | 3,5 | 6,86 | 8,74 | 2,82 |
|  | 4 | 7,79 | 9,92 | 2,80 |
|  | 5 | 9.62 | 12,26 | 2,77 |
| 83 | 6 | 11,39 | 14,52 | 2,74 |
|  | 7 | 13,12 | 16,72 | 2,70 |
|  | 8 | 14,80 | 18,86 | 2,67 |
|  | 10 | 18,00 | 22,95 | 2,61 |
|  | 3.5 | 7.38 | 9,40 | 3,03 |
|  | 4 | 8,38 | 10,68 | 3,01 |
|  | 5 | 10,36 | 13.20 | 2,98 |
| 89 | 6 | 12,28 | 15,65 | 2,95 |
|  | 7 | 14,16 | 18,03 | 2,91 |
|  | 8 | 15,98 | 20,36 | 2,88 |
|  | 9 | 17,76 | 22,62 | 2,85 |
|  | 10 | 19,48 | 24.83 | 2,82 |
|  | 12 | 22,79 | 29,02 | 2,76 |
|  | 3,5 | 7,90 | 10,06 | 3,24 |
|  | 4 | 8,98 | 11,44 | 3,23 |
|  | 5 | 11,10 | 14,13 | 3,19 |
| 95 | 6 | 13.17 | 16,78 | 3,16 |
|  | 7 | 15,19 | 19,35 | 3,12 |
|  | 8 | 17,16 | 21,87 | 3,09 |
|  | 9 | 19,09 | 24,31 | 3,06 |
|  | 10 | 20,96 | 26,73 | 3,03 |
|  | 12 | 24,56 | 31,30 | 2,97 |
|  | 3,5 | 8,50 | 10,83 | 3,49 |
|  | 4 | 9,67 | 12,32 | 3,47 |
|  | 5 | 11.96 | 15,24 | 3,44 |
|  | 6 | 14,21 | 18.09 | 3.41 |
| 102 | 7 | 16,40 | 20,88 | 3,37 |
|  | 8 | 18.55 | 23,64 | 3,34 |
|  | 9 | 20,64 | 26,30 | 3.31 |
|  | 10 | 22,69 | 29,.91 | 3,28 |
|  | 12 | 26,63 | 33,92 | 3,21 |
|  | 4 | 10,26 | 13,07 | 3,69 |
|  | 5 | 12,70 | 16,19 | 3,65 |
|  | 6 | 15,09 | 19,22 | 3,62 |
|  | 7 | 17.44 | 22,21 | 3,58 |
| 108 | 8 | 19,73 | 25,14 | 3,55 |
|  | 9 | 21,97 | 28,00 | 3,52 |
|  | 10 | 24,17 | 30,77 | 3,49 |
|  | 12 | 28,41 | 36.20 | 3,43 |
|  | 4 | 10,85 | 13,82 | 3,89 |
|  | 5 | 13,44 | 17.12 | 3,86 |
|  | 6 | 15.08 | 20,35 | 3,83 |
|  | 7 | 18,47 | 23,54 | 3,80 |
| 114 | 8 | 20,91 | 26.65 | 3.77 |
|  | 9 | 23,31 | 29,69 | 3,73 |
|  | 10 | 25.65 | 32,66 | 3,70 |
|  | 12 | 30,19 | 38,46 | 3,64 |
|  | 14 | 34,53 | 43.97 | 3,57 |
|  | 4 | 11,54 | 14.71 | 4,14 |
|  | 5 | 14,30 | 18,23 | 4.11 |
|  | 6 | 17,02 | 21,67 | 4,07 |
| 121 | 7 | 19,68 | 25,07 | 4,04 |
|  | 8 | 22,29 | 28,40 | 4,01 |
|  | 9 | 24,86 | 31,68 | 3,98 |
|  | 10 | 27,37 | 34,86 | 3,95 |
|  | 12 | 32,26 | 41,10 | 3,89 |
| 121 | 14 | 36.94 | 47,05 | 3,82 |
|  | 16 | 41,43 | 52,79 | 3,76 |
|  | 4 | 12,13 | 15,47 | 4,36 |
|  | 6 | 17,90 | 22,81 | 4,29 |
|  | 7 | 20,72 | 26.39 | 4,26 |
|  | 8 | 23.48 | 29,91 | 4,22 |
| 127 | 9 | 26,19 | 33,36 | 4,19 |
|  | 10 | 28,85 | 36,75 | 4,15 |
|  | 12 | 34,03 | 43,38 | 4,10 |
|  | 14 | 39,01 | 49,71 | 4,03 |
|  | 16 | 43,80 | 55,79 | 3,97 |
|  | 4 | 12,73 | 16,21 | 4,57 |
|  | 5 | 15,78 | 20,10 | 4,53 |
|  | 6 | 18,79 | 23,94 | 4,50 |
|  | 7 | 21,75 | 27,70 | 4.47 |
|  | 8 | 24,66 | 31,42 | 4.44 |
| 133 | 9 | 27,52 | 35,05 | 4,40 |
|  | 10 | 30,33 | 38.65 | 4,37 |
|  | 12 | 35,81 | 45,63 | 4,30 |
|  | 14 | 41,00 | 52,35 | 4,24 |
|  | 16 | 46,17 | 58,.83 | 4,18 |
|  | 5 | 16,65 | 21,20 | 4,78 |
|  | 6 | 19,83 | 25,26 | 4,75 |
|  | 7 | 22,96 | 29,25 | 4,71 |
|  | 8 | 26,04 | 33,18 | 4,68 |
| 140 | 9 | 29,08 | 37.05 | 4,65 |
|  | 10 | 32,06 | 40,84 | 4.62 |
|  | 12 | 37,88 | 48,24 | 4,55 |
|  | 14 | 43,50 | 55,42 | 4,49 |
|  | 16 | 48,93 | 62,35 | 4,43 |
|  | 5 | 17,39 | 22,75 | 4,99 |
|  | 6 | 20,72 | 26,39 | 4,96 |
|  | 7 | 24,00 | 30,57 | 4,93 |
|  | 8 | 27,23 | 34,68 | 4,89 |
| 146 | 9 | 30,41 | 38.72 | 4,86 |
|  | 10 | 33.54 | 42,75 | 4,83 |
|  | 12 | 39,66 | 50,53 | 4.76 |
|  | 14 | 45,57 | 58,05 | 4,70 |
|  | 16 | 51,30 | 65,32 | 4,64 |
|  | 6 | 21,60 | 27.53 | 5.18 |
|  | 7 | 25,30 | 31,89 | 5,14 |
|  | 8 | 28,41 | 36,18 | 5,11 |
|  | 9 | 31,74 | 40.44 | 5,07 |
| 152 | 10 | 35,02 | 44,60 | 5.00 |
|  | 12 | 41.43 | 52,78 | 4.97 |
|  | 14 | 47,65 | 60,70 | 4,91 |
|  | 16 | 53,66 | 68,38 | 4,85 |
|  | 18 | 59,48 | 75,81 | 4,79 |
|  | 5 | 18,99 | 24,20 | 5,46 |
|  | 6 | 22,64 | 28,83 | 5,42 |
|  | 7 | 26,24 | 33.43 | 5,39 |
|  | 8 | 29,79 | 27,96 | 5,35 |
|  | 9 | 33,29 | 42.39 | 5,31 |
| 159 | 10 | 36.75 | 46,80 | 5,29 |
|  | 12 | 43,50 | 55,45 | 5,22 |
|  | 14 | 50,06 | 63,78 | 5,16 |
|  | 16 | 56,43 | 77,65 | 5,09 |
|  | 18 | 62.59 | 79.75 | 5.03 |
|  | 20 | 68,56 | 87,32 | 4,97 |
|  | 5 | 20.10 | 25,60 | 5,76 |
|  | 6 | 23,97 | 30.53 | 5,74 |
|  | 7 | 27,79 | 35,39 | 5,70 |
|  | 8 | 31,57 | 40,20 | 5,67 |
|  | 9 | 35,29 | 44,94 | 5,64 |
| 168 | 10 | 38,97 | 49,61 | 5,60 |
|  | 12 | 46,17 | 58,84 | 5,54 |
|  | 14 | 53,17 | 67,76 | 5.48 |
|  | 16 | 59,98 | 76,42 | 5,41 |
|  | 18 | 66,59 | 84,84 | 5,35 |
|  | 20 | 73,00 | 93,00 | 5,29 |
|  | 5 | 21,59 | 27,40 | 6,20 |
|  | 6 | 25.75 | 32.81 | 6.16 |
|  | 7 | 29.87 | 38,04 | 6,13 |
|  | 8 | 33,93 | 43,25 | 6,10 |
|  | 9 | 37,95 | 48,35 | 6,06 |
| 180 | 10 | 41,92 | 53,38 | 6.03 |
|  | 12 | 49.72 | 63,05 | 5,96 |
|  | 14 | 57.31 | 72,99 | 5,89 |
|  | 16 | 64,71 | 82,43 | 5,83 |
|  | 18 | 71,91 | 91,61 | 5,77 |
|  | 20 | 78,92 | 100,54 | 5,71 |
|  | 5 | 23,31 | 29,68 | 6,69 |
|  | 6 | 27.82 | 35,43 | 6,66 |
|  | 7 | 31,28 | 41,13 | 6,62 |
|  | 8 | 36.70 | 46,76 | 6,58 |
|  | 9 | 41,06 | 52,33 | 6,56 |
| 194 | 10 | 45,38 | 57,78 | 6.52 |
|  | 12 | 53,86 | 68,60 | 6.46 |
|  | 14 | 62,15 | 79,18 | 6,39 |
|  | 16 | 70,24 | 89,52 | 6,33 |
|  | 18 | 78,13 | 99,50 | 6,26 |
|  | 20 | 85,28 | 109,34 | 6,20 |
|  | 6 | 29,14 | 37.12 | 6,98 |
|  | 7 | 33,83 | 43,12 | 6,94 |
|  | 8 | 38,47 | 49,03 | 6.91 |
| 203 | 9 | 43,05 | 54,87 | 6,80 |
|  | 10 | 47,59 | 60,65 | 6.84 |
|  | 12 | 56,52 | 72,01 | 6,78 |
|  | 14 | 65,94 | 83,12 | 6,71 |
|  | 16 | 73,78 | 93,98 | 6,64 |
| 203 | 18 | 82.12 | 104,58 | 6,58 |
|  | 20 | 90,26 | 114.92 | 6,52 |
|  | 6 | 31,52 | 40,17 | 7.54 |
|  | 7 | 36,60 | 46,62 | 7.51 |
|  | 8 | 41,63 | 53,00 | 7,47 |
|  | 9 | 46.61 | 59,38 | 7,44 |
|  | 10 | 51,54 | 65,64 | 7.40 |
|  | 12 | 61,26 | 78,02 | 7.34 |
| 219 | 14 | 70,78 | 90,16 | 7,27 |
|  | 16 | 80,10 | 102.05 | 7.21 |
|  | 18 | 89,23 | 113,09 | 7,14 |
|  | 20 | 98,15 | 125,08 | 7.09 |
|  | 22 | 106.88 | 136,29 | 7,02 |
|  | 25 | 119,61 | 152,39 | 6,92 |
|  | 7 | 41,09 | 52,32 | 8,43 |
|  | 8 | 46,76 | 59,54 | 8,39 |
|  | 9 | 52,38 | 66,71 | 8,36 |
|  | 10 | 57,95 | 73,91 | 8,33 |
|  | 12 | 68,95 | 87,84 | 8,26 |
| 245 | 14 | 79,76 | 101,61 | 8.19 |
|  | 16 | 90.36 | 115,15 | 8,13 |
|  | 18 | 100,77 | 128,43 | 8,06 |
|  | 20 | 110.98 | 141.32 | 7.99 |
|  | 22 | 120,99 | 154,09 | 7,93 |
|  | 25 | 135,64 | 172,90 | 7.84 |
|  | 7 | 45,92 | 58,48 | 9,41 |
|  | 8 | 52,28 | 66,62 | 9,39 |
|  | 9 | 58,60 | 74,64 | 9,35 |
|  | 10 | 64,86 | 82,59 | 9,32 |
|  | 12 | 77,24 | 98,39 | 9,25 |
| 273 | 14 | 89,42 | 113,95 | 9,18 |
|  | 16 | 101,41 | 129,13 | 9,11 |
|  | 18 | 113,20 | 144,19 | 9,05 |
|  | 20 | 124,79 | 159,01 | 8,98 |
|  | 22 | 136,18 | 173,40 | 8,91 |
|  | 25 | 152,90 | 194,69 | 8,82 |
|  | 8 9 | 57,41 64,37 | 73,12 82,00 | 10,30 10,28 |
|  | 10 | 71,27 | 90,83 | 10,24 |
|  | 12 | 84,93 | 108,21 | 10,17 |
|  | 14 | 98,40 | 125,33 | 10,10 |
|  | 16 | 111,67 | 142,18 | 10,03 |
| 299 | 18 | 124,74 | 158,94 | 9,97 |
|  | 20 | 137,61 | 175,28 | 9,90 |
|  | 22 | 150,29 | 191,36 | 9,83 |
|  | 25 | 168,93 | 215,11 | 9,74 |
|  | 28 | 187,13 | 238,19 | 9,64 |
|  | 30 | 199,02 | 253,62 | 9,59 |
|  | 8 9 10 | 62,54 70,14 77,68 | 79,64 89,32 98,94 | 11,22 1,1,19 11,16 |
|  | 12 | 92,63 | 117,99 | 11,09 |
|  | 14 | 107,38 | 136,80 | 11,02 |
|  | 16 | 121,93 | 155,36 | 10,95 |
| 325 | 18 | 136,28 | 173,68 | 10,90 |
|  | 20 | 150,44 | 191,54 | 10,82 |
|  | 22 | 164,39 | 209,35 | 10,75 |
|  | 25 | 184,96 | 235,60 | 10,65 |
|  | 28 | 205,09 | 21630 | 10,56 |
|  | 30 | 218,25 | 278,13 | 10,50 |
|  | 8 | 67,67 | 86,19 | 12,14 |
|  | 9 | 75,91 | 96,66 | 12,10 |
|  | 10 | 84,10 | 107,18 | 12,09 |
|  | 12 | 100,32 | 127,83 | 12,00 |
|  | 14 | 116,35 | 148,20 | 11,94 |
|  | 16 | 132,19 | 168,32 | 11,86 |
|  | 18 | 147,82 | 188,36 | 11,80 |
| 351 | 20 | 163,26 | 207,97 | 11,73 |
|  | 22 | 178,50 | 227,31 | 11,67 |
|  | 25 | 200,99 | 256,10 | 11,58 |
|  | 28 | 223,04 | 284,06 | 11,48 |
|  | 30 | 237,49 | 303,69 | 11,42 |
|  | 9 | 81,68 | 104,04 | 13,03 |
|  | 10 | 90,51 | 115,24 | 12,99 |
|  | 12 | 108,02 | 137,58 | 12,93 |
|  | 14 | 125,33 | 159,66 | 12,87 |
|  | 16 | 142,44 | 181,54 | 12,80 |
| 377 | 18 | 159,36 | 202,96 | 12,72 |
|  | 20 | 176,08 | 224,32 | 12,67 |
|  | 22 | 192,61 | 245,46 | 12,60 |
|  | 25 | 217,02 | 275,51 | 12,49 |
|  | 28 | 240,99 | 307,09 | 12,40 |
|  | 30 | 256,73 | 326,89 | 12,33 |
|  | 9 10 | 87,21 96,67 | 111,16 123,14 | 13,92 13,89 |
|  | 12 | 115,41 | 147,00 | 13,82 |
|  | 14 | 133,94 | 170,62 | 13,73 |
|  | 16 | 152,30 | 193,98 | 13,68 |
| 402 | 18 | 170,45 | 217,10 | 13,61 |
|  | 20 | 188,40 | 239,95 | 13,53 |
|  | 22 | 206,16 | 262,56 | 13,48 |
|  | 25 | 232,42 | 296,16 | 13,38 |
|  | 28 | 258,24 | 328,86 | 13,28 |
|  | 30 | 275,21 | 350,46 | 13,21 |

1.2.3. Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные (ГОСТ 8734-75) (неполный сортамент)

| Наружный диаметр Он, мм | Масса 1 м, кг, при толщине стенки, мм |
| --- | --- |
|  | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| 45 | 2,62 | 3,11 | 3,58 | 4,04 | 4,49 | 4,93 |
| 57 | 3,36 | 4,0 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 |
| 60 | 3,55 | 4,22 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 |
| 70 | 4,16 | 4,96 | 5,74 | 6,51 | 7,27 | 8,01 |
| 76 | 4,53 | 5,4 | 5,26 | 7,1 | 7,94 | 8,76 |
| 89 | 5,33 | 6,37 | 7,38 | 8,39 | 9,38 | 10,36 |
| 108 | 6,5 | 7,77 | 9,02 | 10,26 | 11,49 | 12,7 |
| 120 | 7,2 | 8,65 | 10,06 | 11,44 | 12,82 | 14,18 |
| 130 | 7,9 | 9,39 | 10,92 | 12,43 | 13,93 | 15,41 |
| 140 | 8,48 | 10,14 | 11,78 | 13,42 | 15,04 | 16,45 |
| 150 | 9,1 | 10,88 | 12,65 | 14,4 | 15,15 | 17,89 |
| 160 | 9,7 | 11,62 | 13,5 | 15,39 | 17,26 | 19,11 |
| 170 | 10,33 | 12,36 | 14,37 | 16,38 | 18,37 | 20,35 |

1.2.4. Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-76 и 10706-76) (неполный сортамент)

| Условный проход Оу, мм | Наружный диаметр Он, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 25 | 2 | 1,1 |
| 25 | 32 | 2 | 1,5 |
| 32 | 38 | 2 | 1,8 |
| 40 | 45 | 2 | 2,1 |
| 50 | 57 | 3 | 4 |
| 65 | 76 | 3 | 5,4 |
| 80 | 89 | 3 | 6,4 |
| 100 | 108 | 4 | 10,26 |
| 150 | 159 | 4,5 | 17,15 |
| 200 | 219 | 6 | 31,52 |
| 250 | 273 | 6 | 45,9 |
| 300 | 325 | 6 | 54,9 |
| 400 | 426 | 7 | 72,3 |

1.2.5. Трубы cтальные бесшовные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78) (неполный сортамент).

| Условный проход Оу, мм | Наружный диаметр Он, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 14 | 2 | 0,592 |
| 15 | 18 | 2 | 0,789 |
| 20 | 25 | 2 | 1,13 |
| 25 | 32 | 2 | 1,48 |
| 32 | 38 | 2,5 | 2,19 |
| 40 | 45 | 3 | 3,11 |
| 50 | 57 | 3 | 4 |
| 65 | 76 | 3 | 5,4 |
| 80 | 89 | 3,5 | 7,38 |
| 100 | 108 | 4 | 10,26 |
| 125 | 133 | 4 | 12,73 |
| 150 | 159 | 4,5 | 17,15 |
| 200 | 219 | 6 | 31,52 |
| 250 | 273 | 7 | 45,92 |
| 300 | 325 | 8 | 62,54 |
| 350 | 377 | 9 | 81,68 |
| 400 | 426 | 10 | 102,59 |

1.2.6. Трубы стальные электросварные квадратного сечения

| Наружный размер, АхА, мм | Масса погонного метра трубы, кг, при толщине стенки, мм |
| --- | --- |
|  | 0,9 | 1,0 | 1.2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 |
| 15x15 |  |  | 0,567 | 0,700 |  |  |  |
| 20x20 | 0,564 | 0,652 | 0,745 | 0,922 | 1,096 | 1,210 |  |
| 25x25 | 0,719 | 0,797 | 0,952 | 1,181 | 1,407 | 1,556 |  |
| 30x30 | 0,852 | 0,945 | 1,130 | 1,403 | 1,673 | 1,852 |  |
| 35x35 | 1,008 | 1,118 | 1,337 | 1,662 | 1,984 | 2,197 |  |
| 40x40 | 1,141 | 1,226 | 1,514 | 1,884 | 2,250 | 2,493 | 3,092 |
| 45x45 |  |  |  |  |  | 2,789 |  |
| 50x50 |  |  |  | 2,347 |  | 3,109 | 3,862 |
| 60x60 |  |  |  | 2,809 |  | 3,726 | 4,633 |

1.2.7. Трубы стальные электросварные прямоугольного сечения

| Наружный размер, АхА, мм | Масса погонного метра трубы, кг, при толщине стенки, мм |
| --- | --- |
|  | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2.0 | 2,5 |
| 20x10 | 0,431 | 0.477 | 0.567 | 0,700 |  | 0,914 |  |
| 25x10 | 0,497 | 0,551 | 0,656 | 0,811 |  | 1,062 |  |
| 25x15 | 0,564 | 0,625 | 0,745 | 0,922 | 1.096 | 1,210 |  |
| 28x25 |  |  |  | 1.237 |  | 1,630 |  |
| 30x10 | 0,564 | 0,625 | 0,745 | 0,922 | 1,096 | 1,210 |  |
| 30x15 | 0,630 | 0.699 | 0,834 | 1,033 | 1,229 | 1,358 |  |
| 30x20 | 0 7 1 9 | 0,797 | 0,952 | 1,181 | 1,407 | 1,556 |  |
| 30x25 | 0,786 | 0,871 | 1.041 | 1,292 | 1,540 | 1,704 |  |
| 40x20 | 0,852 | 0.945 | 1.130 | 1,403 | 1,673 | 1,852 |  |
| 40x25 | 0,94J | 1,044 | 1,248 | 1,551 | 1,851 | 2,049 |  |
| 40x30 | 1,008 | 1,118 | 1,377 | 1,662 | 1.984 | 2J97 |  |
| 40x35 | 1.074 | 1,192 | 1,425 | 1,773 | 2,117 | 2,345 |  |
| 45x25 | 0,048 | 0,051 | 0,057 | 0,062 | 0,064 | 0,064 |  |
| 45x30 | 1,074 | 1,192 | 1,425 | 1.773 | 2,117 | 2,345 |  |
| 50x10 |  |  |  | 1,403 |  | 1,852 |  |
| 50x15 |  |  |  | 1,551 |  | 2,049 |  |
| 50x20 | 1,008 | 1,118 | 1,337 | 1,662 | 1,984 | 2 197 |  |
| 50x25 | 1,074 | 1,192 | 1.425 | 1.773 | 2,117 | 2,345 | 2,907 |
| 50x30 | 1,141 | 1,266 | 1,514 | 1.884 | 2,250 | 2,493 |  |
| 50x40 |  |  |  |  |  |  | 3,462 |
| 50x45 |  |  |  | 2,217 |  | 2,937 |  |
| 55x40 |  |  |  | 2.217 |  | 2,937 | 3.646 |
| 44x45 |  |  |  |  |  |  | 3,646 |
| 60x20 | U41 | 1,266 | 1,514 | 1,884 |  | 2,493 |  |
| 60x25 |  |  |  | 2,032 |  | 2,690 | 3,338 |
| 60x30 |  |  |  | 2,106 |  | 2,789 | 3,462 |

2. ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1. ДЕТАЛИ ПРОФИЛЬНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

| Наименование изделия | Ед. изм. | Масса брутто, кг | Наименование изделия | Ед. изм. | Масса брутто, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плинтусы | Плинтуса, размером 17х54мм | м | 0,7 |
| Плинтуса, размером 16x44 мм | м | 0,6 | Наличники |  |
| Плинтуса, размером 16х54мм | « | 0,7 | Наличники, размером 13х34мм | м | 0,4 |
| Плинтуса, размером 19х44мм | « | 0,7 | Наличники, размером 13х44мм | « | 0,5 |
| Плинтуса, размером 19х54мм | « | 0,8 | Наличники, размером 13х34мм | « | 0,6 |
| Плинтуса, размером 12х37мм | « | 0,4 | Наличники, размером 13х74мм | « | 0,8 |
| Плинтуса, размером 17x44 мм | « | 0,6 | Обшивка |  |
| Плинтуса, размером 19х36мм | « | 0,65 | Обшивка наружная и внутренняя | m3 | 600 |

3. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

3.1. ВАННЫ

| Марка | Размер, мм | Ед. изм. | Масса брутто, кг | Марка | Размер, мм | Ед. изм. | Масса брутто, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ванны купальные стальные эмалированные | вчм- 1700 | 1700x750 х607мм | ком- т | 167 |
| ВОТ | 1500x700 х560 мм | ком- т | 51,6 | ВЧМО- 1700 | 1 700x750 х602мм | ком- т | 150 |
| ВСТУ-1500 | 1500x700 х535 мм | « | 49,3 | ВЧСД-1200 (сидячие) | 1 200x700 х645мм | « | 113 |
| Ванны купальные чугунные эмалированные | ВЧМ1-1500 | 1500x700 х607мм | « | 136 |
| ВЧ | 1810x750 х622 мм | ком- т | 222 | ВЧМФ1- 1500 | 1 500x700 х562мм | « | 131 |
| ВЧ1 | 1910x800 х612мм | « | 252 | ВЧМ1-1700 | 1 700x750 х607мм | « | 171 |
| вчм- 1500 | 1500x700 х607мм | « | 132 | ВЧМО1-1700 | 1700x750 х562мм | « | 154 |
| ВЧМО- 1500 | 1500x700 х562 мм | « | 127 |  |  |  |  |

3.2. ТРУБОПРОВОДЫ

| Наименование изделия | ЕД. ИЗМ. | Масса брутто, КГ |
| --- | --- | --- |
| Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства | м | 1.1 |
| Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформировэнных труб для отопления и газоснабжения наружный диаметр ДН-57мм, толщина стенки ТС-3,5 мм | м | 4,6 |
| Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения наружный диаметр ДН-89мм,толщина стенки ТС-3,5 мм | м | 7 |
| Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения наружный диаметр ДН-108мм,толщина стенки ТС-4 мм | м | 9,9 |
| Трубопроводы из стальных водогазолроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм | м | 1,4 |
| Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 20 мм | м | 1,8 |
| Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 25 мм | м | 2,3 |
| Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 32 мм | м | 2,8 |
| Трубопроводы из стальных водогаэопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 40 мм | м | 3,7 |
| Трубопроводы из стальных водогаэопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 50 мм | м | 5 |
| Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4,7 |
| Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6,3 |
| Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 7,4 |
| Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 10,3 |
| Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 133 мм, толщина стенки Л мм | м | 12,8 |
| Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 17,2 |
| Трубопроводы из стальных электросеарных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 30,2 |
| Трубопроводы для внутренней канализации их поливинилхлорид-ных труб диаметром 50 мм | м | 0,5 |
| Трубопроводы для внутренней канализации их поливинилхпорид-ных труб диаметром 100 мм | м | 1.5 |
| Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 45мм, толщина стенки 3,5мм | м | 2,66 |
| Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50мм. | м | 5 |
| Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80мм. | м | 8,4 |
| Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100мм. | м | 12,5 |
| Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 125мм. | м | 15.5 |
| Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150мм. | м | 18,4 |
| Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65мм. | м | 7,2 |
| Трубопроводы обвязки котлов , водонагревателей и насосов из стальных водогазо проводных, электросаарных и бесшовных труб с фланцами диаметром 40мм. | м | 3,8 |
| Трубопроводы обвязки котлов , водонагревателей и насосов из стальных еодогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами диаметром 50мм, | м | 5 |
| Трубопроводы обвязки котлов , водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами диаметром 80мм. | м | 8 ,3 |
| Трубопроводы обвязки котлов , водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами диаметромЮОмм. | м | 11 |
| Трубопроводы обвязки котлов , водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами диаметром 150мм. | м | 20,2 |
| Трубопроводы обвязки котлов , водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами диаметром 200мм. | м | 39,5 |

3.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СЕКЦИЙ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ

Наружная поверхность радиатора имеет одноразовое грунтовое покрытие под окраску после   установки на месте монтажа.

Радиаторы испытывают пробным гидравлическим давлением 1.2 МПа (12 кгс/см2) при максимальном рабочем давлении 0.6 МПа.

| Марка радиатора | Площадь поверхности нагрева секции | Объем, л | Масса с ниппелями и пробками, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2 | экм |  |  |
| М-140А | 0,254 | 0,31 | 5 | 7,44 |
| М - 140АО | 0,299 | 0,35 | 4,1 | 8,23 |
| МС-140 | 0,238 | 0,31 | - | 7,5 |
| М- 90 | 0,2 | 0,26 | 4,8 | 6,98 |
| РД - 90с | 0.203 | 0,275 | 5.45 | 6,95 |

3.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТРУБ ЧУГУННЫХ РЕБРИСТЫХ (ГОСТ 1816-76)

| Длина трубы, м | Число ребер | поверхности нагрева одной трубы | Объем 1м трубы, л | кг (не более) | Размеры фланцевого соединения, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | болты |  |
|  |  | М2 | ЭКМ |  | 1 м трубы | 1 экм | диаметр | длина | размер по ключ | высота гайки |
| 1 | 43 | 2 | 1,38 | 3,85 | 35 | 25.3 |  |  |  |  |
| 1.5 | 68 | 3 | 2.07 | 5,8 | 52,5 | 25,3 | М12 | 50 | 22 | 10 |
| 2 | 93 | 4 | 2,76 | 7,7 | 70 | 25,3 |  |  |  |  |

Примечание.

Толщина панельного радиатора -21 мм.

Радиаторы изготавливают из листовой стали толщиной 1,4-1,5 мм.

Рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/м2), пробное давление 0,9 МПа (9 кгс/см2).

3.6. КОНВЕКТОРЫ СТАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ «КОМФОРТ-20»

| Типоразмер | Длина сребренной части | Длина кожуха | Расстояние между креплениями | Площадь эквивалентной поверхности нагрева, экм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КН20-0.65 | 200 | 300 | 140 | 0,65 | 5,6 |
| КН20-0,9 | 300 | 400 | 240 | 0,9 | 7,15 |
| КН20-1.1 | 4000 | 500 | 340 | 1,1 | 8,7 |
| КН20-1.4 | 500 | 600 | 440 | 1,4 | 10,2 |
| КН20-1,7 | 600 | 700 | 540 | 1,7 | 11,75 |
| КН20-2 | 700 | 800 | 640 | 2 | 13,3 |
| КН20-2.3 | 800 | 900 | 740 | 2,3 | 14,9 |
| КН20-2.6 | 900 | 1000 | 840 | 2,6 | 16,4 |
| КН20-2.9 | 1000 | 1100 | 940 | 2,9 | 17,94 |
| КН20-3.2 | 1100 | 1200 | 1040 | 3,2 | 19,5 |
| КН20-3.5 | 1200 | 1300 | 1140 | 3.5 | 21 |

0,563 экм = 1 квт

3.7. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА РАДИАТОРОВ

| Наименование изделия | Ед. ИЗМ. | Масса брутто, кг | Наименование изделия | Ед. ИЗМ. | Масса брутто, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен, при длине кронштейна 135 мм | 100 шт | 10.6 | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм | 100шт | 21 |
| Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен, при длине кронштейна 165 мм | 100 шт | 11.8 | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325мм | 100 шт | 35 |
| Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 332 мм | 100 ШТ | 31.9 | Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных | ком п. | 0,9 |
| Кронштейны для крепления радиаторов к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей, при длине кронштейна 105 мм | 100 шт | 34,2 | Пробки радиаторные | шт | 0,24 |
| Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен, при длине кронштейна 130мм | 100 шт | 9.6 | Ниппеля радиаторные | шт | 0,2 |

3.8. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДОВ

| Наименование изделия | Ед. изм. | Масса брутто, кг | Наименование изделия | Ед. изм. | Масса брутто, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоны стальные с муфтой и контргайкой , диаметром 1 5 мм | шт | 0, 57 | Стоны стальные с муфтой и контргайкой , диаметром 40 мм | шт | 1,71 |
| Стоны стальные с муфтой и контргайкой , диаметром 20 мм | шт | 0, 68 | Стоны стальные с муфтой и контргайкой , диаметром 50 мм | шт | 2,39 |
| Сгоны стальные с муфтой и контргайкой , диаметром 25 мм | шт | 1.,03 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой , диаметром 65 мм | шт | 3,7 |
| Сгоны стальные с муфтой и контргайкой , диаметром 32 мм | шт | 1,.37 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой , диаметром 80 мм | шт | 5,74 |

4. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ

4.1. БЕТОНЫ И БЕТОННЫЕ СУХИЕ СМЕСИ

|  |  | Масса |  |  | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Ед. изм. | брутто, кг | Наименование изделия | изм. | брутто, кг |
| Смеси бетонные, готовые к употребле- | Бетон легкий на пористых заполнителях, объ- | м3 | 1620 |
| нию | емная масса 1600 кг/мЗ |  |  |
| Бетон тяжелый | м3 | 2450 | Бетон легкий на пористых заполнителях, объ- | м3 | 1520 |
|  |  |  | емная масса 1500 кг/мЗ |  |  |
| Бетон дорожный | м3 | 2450 | Бетон легкий на пористых заполнителях, объ- | м3 | 1420 |
|  |  |  | емная масса 1400 кг/мЗ |  |  |
| Бетон гидротехнический | м3 | 2450 | Бетон легкий на пористых заполнителях, объ- | м3 | 1320 |
|  |  |  | емная масса 1300 кг/мЗ |  |  |
| Бетон песчаный | м3 | 2450 | Смеси бетонные сухие |
| Бетон легкий на пористых |  |  | Смеси бетонные сухие |  |  |
| заполнителях, объемная | MJ | 1840 | тяжелые |  | 1000 |
| масса 1800 кг/мЗ |  |  |  | т |  |
| Бетон легкий на пористых |  |  | Смеси бетонные сухие |  |  |
| заполнителях, объемная масса 1 700 кг/мЗ | MJ | 1740 | легкие (керамэитобетонные) | т | 1000 |

4.2. РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

| Наименование изделия | Ед. изм. | Масса брутто, кг | Наименование изделия | Ед. изм. | Масса брутто, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Растворы кладочные | мэ | 2420 | Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый | м3 | 1980 |
| Растворы отделочные | м3 | 2420 | Раствор готовый отделочный легкий известковый | м3 | 1980 |

5.КИРПИЧ

5.1.ПРОЧИИ КИРПИЧ

| Код ОКП, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| код отрас- | Строительные материалы | Единица | Масса брутто, |
| левой |  | измерения | кг |
|  | Кирпич одинарный гиперпресованный | 1000шт. | 4300 |
| 403-0351 | марка 150 |  |  |
| 403-0352 | марка 200 |  |  |
| 403-0353 | марка 250 |  |  |
| 403-0354 | марка 300 |  |  |
| 404-0261 | Кирпич клинкерный, размером |  |  |
| 404-0262 | 250x1 20х65мм | 1000шт. | 3340 |
|  | марка 200 |  |  |
|  | марка 300 |  |  |
|  | Кирпич глиняный для дымовых труб. |  |  |
|  | размером 250x1 20х65мм | 1000 шт. | 3860 |
| 404-0271 | марка 25 |  |  |
| 404-0272 | марка 35 |  |  |
| 404-0273 | марка 50 |  |  |
| 404-0274 | марка 75 |  |  |
| 404-0275 | марка 100 |  |  |
| 404-0276 | мрака 125 |  |  |
| 404-0277 | марка 150 |  |  |
| 404-0278 | марка 175 |  |  |
| 404-0279 | марка 200 |  |  |
| 404-0280 | марка 250 |  |  |
| 404-0281 | марка 300 |  |  |
|  | Кирпич строительный для футеровки |  |  |
|  | тепловых агрегатов с температурой до |  |  |
|  | 1000°С, размером 250x120x65 мм | 1000 шт. | 3860 |
| 404-0291 | марка 25 |  |  |
| 404-0292 | марка 35 |  |  |
| 404-0293 | марка 50 |  |  |
| 404-0294 | марка 75 |  |  |
| 404-0295 | марка 100 |  |  |
| 404-0296 | марка 125 |  |  |
| 404-0297 | марка 150 |  |  |
| 404-0298 | марка 175 |  |  |
| 404-0299 | марка 200 |  |  |
| 404-02300 | марка 250 |  |  |
| 404-02301 | марка 300 |  |  |

5.2 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ

| Код ОКП, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| код отрас- | Строительные материалы | Единица изме- | Масса |
| левой |  | рения | брутто, кг |
|  | Кирпич керамический одинарный, |  |  |
|  | размером 250x1 20х65мм | 1000 шт. | 3860 |
| 404-0001 | марка 25 |  |  |
| 404-0002 | марка 35 |  |  |
| 404-0003 | марка 50 |  |  |
| 404-0004 | марка 75 |  |  |
| 404-0005 | марка 100 |  |  |
| 404-0006 | марка 125 |  |  |
| 404-0007 | марка 150 |  |  |
| 404-0008 | марка 175 | . |  |
| 404-0009 | марка 200 |  |  |
| 404-0010 | марка 250 |  |  |
| 404-0011 | марка 300 |  |  |
|  | Кирпич керамический пустотелый |  |  |
|  | одинарный, размером 250x1 20х65мм | 1000 шт. | 2930 |
| 404-0041 | марка 25 |  |  |
| 404-0042 | марка 35 |  |  |
| 404-0043 | марка 50 |  |  |
| 404-0044 | марка 75 |  |  |
| 404-0045 | марка 100 |  |  |
| 404-0046 | марка 125 |  |  |
| 404-0047 | марка 150 |  |  |
| 404-0048 | марка 175 |  |  |
| 404-0049 | марка 200 |  |  |
| 404-0050 | марка 250 |  |  |
| 404-0051 | марка 300 |  |  |
|  | Кирпич керамический эффективный. |  |  |
|  | размером 250х120х65мм | 1000шт. | 2730 |
| 404-0081 | марка 25 |  |  |
| 404-0082 | марка 35 |  |  |
| 404-0083 | марка 50 |  |  |
| 404-0084 | марка 75 |  |  |
| 404-0085 | марка 100 |  |  |
| 404-0086 | марка 125 |  |  |
| 404-0087 | марка 150 |  |  |
| 404-0088 | марка 175 |  |  |
| 404-0089 | марка 200 |  |  |
| 404-0090 | марка 250 |  |  |
| 404-0091 | марка 300 |  |  |
|  | Кирпич керамический лицевой, раз- |  |  |
|  | мером 250x120x65 | 1000шт. | 3120 |
| 404-0121 | марка 25 |  |  |
| 404-0122 | марка 35 |  |  |
| 404-0123 | марка 50 |  |  |
| 404-0124 | марка 75 |  |  |
| 404-0125 | марка 100 |  |  |
| 404-0126 | марка 125 |  |  |
| 404-0127 | марка 150 |  |  |
| 404-0128 | марка 175 |  |  |
| 404-0129 | марка 200 |  |  |
| 404-0130 | марка 250 |  |  |
| 404-0131 | марка 300 |  |  |
| 404-0132 | Кирпич керамический лицевой про- |  |  |
|  | фильный, размером 250х120х65мм | 1000шт. | 3120 |
| 404-0136 | Кирпич керамический утолщённый |  |  |
|  | пустотелый лицевой, размером | 1000шт. | 3120 |
|  | 250х120х88мм, марка 125 |  |  |
| 404-0321 | Кирпич-половняк керамический | ма | 1940 |

5.3.КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ

| Код ОКП, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| код отрас- | Строительные материалы | Единица изме- | Масса |
| левой |  | рения | брутто, кг |
|  | Кирпич силикатный полнотелый оди- |  |  |
|  | нарный, размером 250х120х65мм, |  |  |
| 404-0161 | марка 75 |  |  |
| 404-0162 | марка 100 | 1000шт. | 3850 |
| 404-0163 | марка 125 |  |  |
| 404-0164 | марка 150 |  |  |
| 404-0165 | марка 200 |  |  |
| 404-0166 | марка 250 |  |  |
| 404-0167 | марка 300 |  |  |
|  | Кирпич силикатный пустотелый оди- |  |  |
|  | нарный, размером 250х120х65мм, |  |  |
| 404-0181 | марка 75 |  |  |
| 404-0182 | марка 100 |  |  |
| 404-0183 | марка 125 | 1000шт. | 2900 |
| 404-0184 | марка 150 |  |  |
| 404-0185 | марка 200 |  |  |
| 404-0186 | марка 250 |  |  |
| 404-0187 | марка 300 |  |  |
| 404-0201 404-0202 404-0203 404-0204 404-0205 404-0206 404-0207 | Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250x1 20х65мм, марка 75 марка 100 марка 125 марка 150 марка 200 марка 250 марка 300 | 1000 шт. | 2700 |
| 404-0221 404-0222 404-0223 404-0224 404-0225 404-0226 404-0227 | Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250x1 20х65мм марка 75 марка 100 марка 125 марка 150 марка 200 марка 250 марка 300 | 1000 шт. | 2700 |
| 404-0241 404-0242 404-0243 404-0244 404-0245 404-0246 | Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250x1 20х65мм марка 75 марка 100 марка 125 марка 150 марка 200 марка 250 | 1000шт. | 3100 |
| 404-0247 | Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250x1 20х65мм, марка 300 | 1000 шт. | 3100 |
| 404-0322 | Кирпич-лоловняк силикатный | M3 | 1930 |

6.ГРАВИИ КЕРАМЗИТОВЫЙ, ПЕСОК КЕРАМЗИТОВЫЙ, ГРАВИЙ ШУНГИЗИТОВЫЙ, ЩЕБЕНЬ АГЛОПОРИТОВЫИ.

6.1 ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ, ПЕСОК КЕРАМЗИТОВЫЙ, ГРАВИЙ ШУНГИЗИТОВЫЙ, ЩЕБЕНЬ АГЛОПОРИТОВЫИ.

| 6.1.1 ГРАВИЙ |
| --- |
| Код ОКП, код отраслевой | Строительные материалы | Единица измерения | Масса брутто, кг |
| 406-0001 | Гравий керамзитовый, фракция 5-1 Омм, марка 250 | м3 | 250 |
| 406-0002 | Гравий керамзитовый, фракция 5-1 Омм, марка 300 | m3 | 300 |
| 406-0003 | Гравий керамзитовый, фракция 5-10мм, марка 350 | м3 | 350 |
| 406-0004 | Гравий керамзитовый, фракция 5-10мм, марка 400 | м3 | 400 |
| 406-0005 | Гравий керамзитовый, фракция 5-1 Омы, марка 450 | м3 | 450 |
| 406-0006 | Гравий керамзитовый, фракция 5-1 Омм, марка 500 | m3 | 500 |
| 406-0007 | Гравий керамзитовый, фракция 5-10мм, марка 550 | м3 | 550 |
| 406-0008 | Гравий керамзитовый, фракция 5-10мм, марка 600 | m3 | 600 |
| 406-0009 | Гравий керамзитовый, фракция 5-10мм, марка 700 | m3 | 700 |
| 406-0010 | Гравий керамзитовый, фракция 5-10мм, марка 800 | m3 | 800 |
| 406-0011 | Гравий керамзитовый, фракция 10-20мм, марка 250 | м3 | 250 |
| 406-0012 | Гравий керамзитовый, фракция 10-20мм, марка 300 | м3 | 300 |
| 406-0013 | Гравий керамзитовый, фракция 10-20мм, марка 350 | м3 | 350 |
| 406-0014 | Гравий керамзитовый, фракция 10-20мм, марка 400 | м3 | 400 |
| 406-001 5 | Гравий керамзитовый, фракция 10-20мм, марка 450 | м3 | 450 |
| 406-0016 | Гравий керамзитовый, фракция 10-20мм, марка 500 | м3' | 500 |
| 406-0017 | Гравий керамзитовый, фракция 10-20мм, марка 550 | м3 | 550 |
| 406-0018 | Гравий керамзитовый, фракция 10-20мм, марка 600 | м3 | 600 |
| 406-0019 | Гравий керамзитовый, фракция 10-20мм, марка 700 | м3 | 700 |
| 406-0020 | Гравий керамзитовый, фракция 10-20мм, марка 800 | м3 | 800 |
| 406-0021 | Гравий керамзитовый, фракция 20-40мм, марка 250 | m3 | 250 |
| 406-0022 | Гравий керамзитовый, фракция 20-40мм, марка 300 | m3 | 300 |
| 406-0023 | Гравий керамзитовый, фракция 20-40мм, марка 350 | m3 | 350 |
| 406-0024 | Гравий керамзитовый, фракция 20-40мм, марка 400 | m3 | 400 |
| 406-0025 | Гравий керамзитовый, фракция 20-40мм, марка 450 | м3 | 450 |
| 406-0026 | Гравий керамзитовый, фракция 20-40мм, марка 500 | m3 | 500 |
| 406-0027 | Гравий керамзитовый, фракция 20-40мм, марка 550 | m3 | 550 |
| 406-0028 | Гравий керамзитовый, фракция 20-40мм, марка 600 | m3 | 600 |
| 406-0029 | Гравий керамзитовый, фракция 20-40мм, марка 700 | м3 | 700 |
| 406-0030 | Гравий керамзитовый, фракция 20-40мм, марка 800 | м3 | 800 |
| 406-0041 | Гравий шунгизитовый, фракция 5-10мм, марка 300 | m3 | 300 |
| 406-0042 | Гравий шунгизитовый, фракция 5-10мм, марка 400 | m3 | 400 |
| 406-0043 | Гравий шунгизитовый, фракция 5-10мм, марка 500 | м3 | 500 |
| 406-0044 | Гравий шунгизитовый, фракция 5-10мм, марка 600 | m3 | 600 |
| 406-0045 | Гравий шунгизитовый, фракция 5-10мм, марка 700 | м3 | 700 |
| 406-0046 | Гравий шунгизитовый, фракция 10-20мм, марка 300 | м3 | 300 |
| 406-0047 | Гравий шунгизитовый, фракция 10-20мм, марка 400 | m3 | 400 |
| 406-0048 | Гравий шунгизитовый, фракция 10-20мм, марка 500 | m3 | 500 |
| 406-0049 | Гравий шунгизитовый, фракция 10-20мм, марка 600 | м3 | 600 |
| 406-0050 | Гравий шунгизитовый, фракция 10-20мм, марка 700 | м3 | 700 |
| 406-0051 | Гравий шунгизитовый, фракция 20-40мм, марка 300 | м3 | 300 |
| 406-0052 | Гравий шунгизитовый, фракция 20-40мм, марка 400 | m3 | 400 |
| 406-0053 | Гравий шунгизитовый, фракция 20-40мм марка 500 | m3 | 500 |
| 406-0054 | Гравий шунгизитовый, фракция 20-40мм, марка 600 | м3 | 600 |
| 406-0055 | Гравий шунгизитовый, фракция 20-40мм, марка 700 | m3 | 700 |
| 406-0161 | Гравий термолитовый, фракция до 20мм, марка 600 | м3 | 600 |
| 406-0162 | Гравий термолитовый, фракция до 20мм, марка 700 | м3 | 700 |
| 406-0163 | Гравий термолитовый, фракция до 20мм, марка 800 | m3 | 800 |
| 406-0164 | Гравий термолитовый, фракция до 20мм, марка 900 | m3 | 900 |
| 406-0165 | Гравий термолитовый, фракция до 20мм, марка 1000 | м3 | 1000 |
| 406-0166 | Гравий термолитовый, фракция до 20мм, марка 1100 | m3 | 1100 |

6.1.2 ПЕСОК

| Код ОКП, код отраслевой | Строительные материалы | Единица измерения | Масса брутто, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 406-0031 | Песок керамзитовый, марка 600 | М3 | 600 |
| 406-0032 | Песок керамзитовый, марка 700 | М3 | 700 |
| 406-0033 | Песок керамзитовый, марка 800 | М3 | 800 |
| 406-0034 | Песок керамзитовый, марка 900 | М3 | 900 |

6.1,3 ЩЕБЕНЬ

| Код ОКП, код отраслевой | Строительные материалы | Единица измерения | Масса брутто, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 406-0101 | Щебень агпопоритовый, фракция 5-10мм, марка 400 | М3 | 400 |
| 406-0102 | Щебень аглопоритовый, фракция 5-10мм, марка 500 | М3 | 500 |
| 406-0103 | Щебень аглопоритовый, фракция 5-10мм, марка 600 | М3 | 600 |
| 406-0104 | Щебень агпопоритовый, фракция 5-10мм, марка 700 | М3 | 700 |
| 406-0105 | Щебень аглопоритовый, фракция 5-Юмм, марка 800 | М3 | 800 |
| 406-0106 | Щебень агпопоритовый, фракция 5-10мм, марка 900 | М3 | 900 |
| 406-0107 | Щебень аглопоритовый, фракция 10-20мм, марка 400 | М3 | 400 |
| 406-0108 | Щебень аглопоритовый, фракция 10-20мм, марка 500 | М3 | 500 |
| 406-0109 | Щебень аглопоритовый, фракция 10-20мм, марка 600 | М3 | 600 |
| 406-0110 | Щебень агпопоритовый, фракция 10-20мм, марка 700 | М3 | 700 |
| 406-01 1 1 | Щебень аглопоритовый, фракция 10-20мм, марка 800 | М3 | 800 |
| 406-0112 | Щебень аглопоритовый, фракция 10-20мм, марка 900 | М3 | 900 |
| 406-0113 | Щебень аглопоритовый, фракция 20-40мм, марка 400 | М3 | 400 |
| 406-0114 | Щебень аглопоритовый, фракция 20-40мм, марка 500 | М3 | 500 |
| 406-0115 | Щебень аглопоритовый, фракция 20-40мм, марка 600 | М3 | 600 |
| 406-0116 | Щебень аглопоритовый, фракция 20-40мм, марка 700 | М3 | 700 |
| 406-0117 | Щебень аглопоритовый, фракция 20-40мм, марка 800 | М3 | 800 |
| 406-0118 | Щебень аглопоритовый, фракция 20-40мм, марка 900 | М3 | 900 |

6.1.4 КЕРАМЗИТ ЩЕБНЕВИДНЫЙ, СМЕСЬ КЕРАМЗИТОДРОБЛЕНАЯ

| КОД ОКП, код отраслевой | Строительные материалы | Единица измерения | Масса брутто, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 406-0131 | Щебневидный керамзит, фракция 5-10мм, марка 250 | М3 | 250 |
| 406-0132 | Щебневидный керамзит, фракция 5-10мм, марка 300 | М3 | 300 |
| 406-0133 | Щебневидный керамзит, фракция 5-10мм, марка 350 | М3 | 350 |
| 406-0134 | Щебневидный керамзит, фракция 5-10мм, марка 400 | М3 | 400 |
| 406-0135 | Щебневидный керамзит, фракция 5-10мм, марка 450 | М3 | 450 |
| 406-0136 | Щебневидный керамзит, фракция 5- 'Омм. марка 5CQ | М3 | 500 |
| 406-0137 | Щебневидный керамзит, фракция 5-10мм, марка 550 | М3 | 550 |
| 406-0138 | Щебневидный керамзит, фракция 5-10мм, марка 600 | М3 | 600 |
| 406-0139 | Щебневидный керамзит, фракция 5-10мм, марка 700 | М3 | 700 |
| 406-0141 | Щебневидный керамзит, фракция 10-20мм, марка 250 | М3 | 250 |
| 406-0142 | Щебневидный керамзит, фракция 10-20мм, марка 300 | М3 | 300 |
| 406-0143 | Щебневидный керамзит, фракция 10-20мм, марка 350 | М3 | 350 |
| 406-0144 | Щебневидный керамзит, фракция 10-20мм, марка 400 | М3 | 400 |
| 406-0145 | Щебневидный керамзит, фракция 10-20мм, марка 450 | М3 | 450 |
| 406-0146 | Щебневидный керамзит, фракция 10-20мм, марка 500 | М3 | 500 |
| 406-0147 | Щебневидный керамзит, фракция 10-20мм, марка 550 | М3 | 550 |
| 406-0148 | Щебневидный керамзит, фракция 10-20мм, марка 600 | М3 | 600 |
| 406-0149 | Щебневидный керамзит, фракция 10-20мм, марка 700 | М3 | 700 |
| 406-0151 | Щебневидный керамзит, фракция 20-40мм, марка 250 | М3 | 250 |
| 406-0152 | Щебневидный керамзит, фракция 20-40мм, марка 300 | М3 | 300 |
| 406-0153 | Щебневидный керамзит, фракция 20-40мм, марка 350 | М3 | 350 |
| 406-0154 | Щебневидный керамзит, фракция 20-40мм, марка 400 | М3 | 400 |
| 406-0155 | Щебневидный керамзит, фракция 20-40мм, марка 450 | М3 | 450 |
| 406-0156 | Щебневидный керамзит, фракция 20-40мм, марка 500 | М3 | 500 |
| 406-0157 | Щебневидный керамзит, фракция 20-40мм. марка 550 | М3 | 550 |
| 406-0158 | Щебневидный керамзит, фракция 20-40мм, марка 600 | М3 | 600 |
| 406-0159 | Щебневидный керамзит, фракция 20-40мм, марка 700 | М3 | 700 |
| 406-0171 | Керамзито-дробленая смесь, марка 500 | М3 | 500 |
| 406-0172 | Керамзито-дробпеная смесь, марка 600 | М3 | 600 |
| 406-0173 | Керамзито-дробленая смесь, марка 700 | М3 | 700 |
| 406-0174 | Керамзито-дробленая смесь, марка 800 | М3 | 800 |
| 406-0175 | Керамзито-дробленая смесь, марка 900 | М3 | 900 |
| 406-0176 | Керамзито-дробпеная смесь, марка 1000 | М3 | 1000 |

7. ЗЕМЛЯ, ГЛИНА, ТОРФ, ГРУНТ, ГРУНТОВЫЕ СМЕСИ

| Код ОКП, код отраслевой | Строительные материалы | Единица измерения | Масса брутто, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 407-0001 | Глина | М3 | 1950 |
| 407-0002 | Глина | т | 1000 |
| 407-0003 | Глина комовая | m3 | 1950 |
| 407-0004 | Глина огнеупорная молотая | т | 1000 |
| 407-0005 | Глина бентонитовая | т | 1000 |
| 407-0006 | Глина шамотная | кг | 1 |
| 407-0011 | Земля | т | 1000 |
| 407-0012 | Земля растительная ручной заготовки | m3 | 1400 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | М3 | 1400 |
| 407-0021 | Торф | m3 | 1000 |
| 407 -_0 022 | Торф | кг | 1 |

8. ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, КАМЕНЬ БУТОВЫЙ

8.1. ПРОЧЕЕ

| Код ОКП, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| код отрас- | Строительные материалы | Единица измерения | Масса |
| левой |  |  | брутто, кг |
| 408-0033 | Камень булыжный | m3 | 1800 |
| 408-0385 | Камень булыжный | M3 | 1800 |

8.2 ЩЕБЕНЬ

8.2.1 ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

| Код ОКП, код отраслевой | Строительные материалы | Единица измерения | Масса брутто, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 408-0001 408-0002 408-0003 408-0004 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 5(3}-10мм фракция 10-20мм фракция 20-40мм фракций 40-70мм | м3 | 1600 |
| 408-0005 408-0006 408-0007 408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200 5(3)-10мм фракция 10-20мм фракция 20-40мм фракция 40-70мм | м3 | 1600 |
| 408-0009 408-0010 408-001 1 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000 фракция 5(3)-10 мм фракция 10-20мм фракция 20-40мм фракция 40-70мм | м3 | 1600 |
| 408-0013 408-0014 408-0015 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракция 5{3)-10мм фракция 10-20мм фракция 20-40мм фракция 40-70мм | м3 | 1600 |
| 408-0017 408-0018 408-0019 408-0020 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600 фракция 5(3)-10мм фракция 10-20мм фракция 20-40мм фракция 40-70мм | м3 | 1600 |
| 408-0021 408-0022 408-0023 408-0024 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400 фракция 5(3)-10мм фракция 10-20мм фракция 20-40мм фракция 40-70мм | м3 | 1600 |
| 408-0025 408-0026 408-0027 408-0028 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 300 фракция 5(3)-10мм фракция 10-20мм фракция 20-40мм фракция 40-70мм | м3 | 1600 |
| 408-0029 408-0030 408-0031 408-0032 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 200 фракция 5(3)-10мм фракция 10-20мм фракция 20-40мм фракция 40-70мм | м3 | 1600 |

8.2.2 ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

| Код ОКП, код отраслевой | Строительные материалы | Единица измерения | Масса брутто, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 408-0041 408-0042 408-0043 408-0044 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др. 8 фракция 5{3)-10мм фракция 10-20мм фракция 20-40мм фракция 40-70мм | м3 | 1600 |
| 408-0045 408-0046 408-0047 408-0048 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др. 12 фракция 5(3)-10мм фракция 10-20мм фракция 20-40мм фракция 40-70мм | м3 | 1600 |
| 408-0049 408-0050 408-0051 408-0052 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др. 16 фракция 5(3)-10мм фракция 1Q-20MM фракция 20-40мм фракция 40-70мм | м3 | 1600 |
| 408-0053 408-0054 408-0055 408-0056 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др. 24 фракция 5(3)-10мм фракция 10-20мм фракция 20-40мм фракция 4Q-70MM | м3 | 1600 |

8.3 ГРАВИЙ

8.3.1 ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

| Код ОКП, код отрас- | Строительные материалы | Единица измерения | Масса брутто, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 408-0101 408-0102 408-0103 408-0104 | Гравий для строительных работ марка Др-8 фракция 5(3)-10мм фракция 10-20мм фракция 20-40мм фракция 40-70мм | м3 | 1600 |
| 408-0105 408-0106 408-0107 408-0108 | Гравий для строительных работ марка Др. 12 фракция 5(3)-10мм фракция 10-20мм фракция 20-40мм фракция 40-70мм | м3 | 1600 |
| 408-0109 408-0110 408-0111 408-0112 | Гравий для строительных работ марка Др. 16 фракция 5(3)-10мм фракция 10-20мм фракция 20-40мм фракция 40-70мм | м3 | 1600 |
| 408-0113 408-0114 408-0115 408-0116 | Гравий для строительных работ марка Др. 18 фракция 5(3)-10мм фракция 10-20мм фракция 20-40мм фракция 40-70мм | м3 | 1600 |

8.4 ПЕСОК

8.4.1 ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

| КодОКП, код отраслевой | Строительные материалы | Единица измерения | Масса брутто, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 408-0121 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 1500 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | m3 | 1500 |
| 408-0123 | Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5мм-до 5% по массе | м3 | 1500 |
| 408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий | m3 | 1500 |
| 408-0125 | Песок природный для строительных работ очень мелкий | М3 | 1500 |
| 408-0126 | Песок природный для строительных работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25-до 5% по массе | м3 | 1500 |

8.4.2 ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

| Код ОКП, код отраслевой | Строительные материалы | Единица измерения | Масса брутто, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 408-0131 | Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 1500 |
| 408-0132 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 1500 |
| 408-0133 | Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий | m3 | 1500 |

| 8.4.3 ПЕСОК ПРОЧИЙ |
| --- |
| Код ОКП, код отраслевой | Строительные материалы | Единица измерения | Масса брутто, кг |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний | м3 | 1500 |
| 408-0142 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов мелкий | м3 | 1500 |
| 408-0143 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов обогащенный средний | м3 | 1500 |
| 408-0144 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов обогащенный мелкий | м3 | 1500 |
| 408-0151 | Песок для строительных работ для штукатурных растворов отделочного слоя природный очень мелкий | м3 | 1500 |
| 408-0360 | Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция крупная | м3 | 1000 |
| 408-0361 | Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция средняя | м3 | 1000 |
| 408-0362 | Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция мелкая | м3 | 1000 |
| 408-0382 | Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20мм | м3 | 1500 |
| 408-0401 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 | т | 1000 |

8.4.4 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ

| Код ОКП, код отраслевой | Строительные материалы | Единица измерения | Масса брутто, |
| --- | --- | --- | --- |
| 408-0161 408-0162 408-0163 408-0164 | Песок для строительных работ из отсевов дробления марка 1000 повышенной крупности и крупный марка 1000 средний марка 1000 мелкий марка 1000 очень мелкий | м3 | 1500 |
| 408-0165 408-0166 408-0167 408-0168 | Песок для строительных работ из отсевов дробления марка 800 повышенной крупности и крупный марка 800 средний марка 800 мелкий марка 800 очень мелкий | м3 | 1500 |
| 408-0169 408-0170 408-0171 408-0172 | Песок для строительных работ из отсеаов дробления марка 600 повышенной крупности и крупный марка 600 средний марка 600 мелкий марка 600 очень мелкий | м3 | 1500 |
| 408-0173 408-0174 408-0175 408-0176 | Песок для строительных работ из отсевов дробления марка 400 повышенной крупности и крупный марка 400 средний марка 400 мелкий марка 400 очень мелкий | м3 | 1500 |

8.4.5 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ, ОБОГАЩЕННЫЙ

| Код ОКП, код отраслевой | Строительные материалы | Единица измерения | Масса брутто, |
| --- | --- | --- | --- |
| 408-0181 408-0182 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный марка 1000 повышенной крупности и крупный марка 1000 средний | м3 | 1500 |
| 408-0183 408-0184 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный марка 800 повышенной крупности и крупный марка 800 средний | м3 | 1500 |
| 408-0185 408-0186 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный марка 600 повышенной крупности и крупный марка 600 средний | м3 | 1500 |
| 408-0187 408-0188 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный марка 400 повышенной крупности и крупный марка 400 средний | м3 | 1500 |

8.5 СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ

| Код ОКП, код отраслевой | Строительные материалы | Единица измерения | Масса брутто, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | m3 | 1600 |
| 408-0201 408-0202 408-0203 408-0204 408-0205 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25% содержанием гравия 25-35% содержанием гравия 35-50% содержанием гравия 50-65% содержанием гравия 65-75% | М3 | 1600 |
| 408-0384 | Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия не менее 8% | М3 | 1600 |

8.6 КАМЕНЬ БУТОВЫЙ

| Код ОКП, код отраслевой | Строительные материалы | Единица измерения | Масса брутто, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 408-0211 | Камень бутовый марка 1400 | м3 | 1800 |
| 408-0212 | Камень бутовый марка 1200 | м3j | 1800 |
| 408-0213 | Камень бутовый марка 1000 | ма | 1800 |
| 408-0214 | Камень бутовый марка 800 | м3 | 1800 |
| 408-021 5 | Камень бутовый марка 600 | м3j | 1800 |
| 408-0216 | Камень бутовый марка 400 | ма | 1800 |
| 408-0217 | Камень бутовый марка 300 | м3 | 1800 |
| 408-0218 | Камень бутовый марка 200 | м3j | 1800 |
| 408-0219 | Камень бутовый марка 100 | ма | 1800 |

9. НОМЕНКЛАТУРА, КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУЗОВ, ПЕРЕВОЗИМЫХ

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

| №п/п | Наименование груза | Класс груза |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аглопорит | 4 |
| 2 | Аммоний | 1 |
| 3 | Антисептик | 2 |
| 4 | Асфальтобетон | 1 |
| 5 | Апатиты | 1 |
| 6 | Арматура товарная | 1 |
| 7 | Асбест в кусках и порошке в таре | 1 |
| 8 | Асбест навалом | 2 |
| 9 | Асфальт и асфальт навалом | 1 |
| 10 | Балки стальные | 1 |
| 11 | Балки и ригели железобетонные | 1 |
| 12 | Бензин, бензол, керосин в бочках | 2 |
| 13 | Бетон товарный | 1 |
| 14 | Битум | 1 |
| 15 | Блоки и изделия деревянные дверные, шкафные, антресольные | 2 |
| 16 | деревянные оконные, балконные, фрамужные | 3 |
| 17 | гранитные | 1 |
| 18 | известняковые | 1 |
| 19 | мраморные | 1 |
| 20 | керамические, шлаковые, стеклянные | 2 |
| 21 | бетонные и железобетонные | 1 |
| 22 | Болты, гайки, заклепки, шайбы | 1 |
| 23 | Борт (камень обработанный) | 1 |
| 24 | Брусчатка мостовая каменная | 1 |
| 25 | Бутыли стеклянные (в ящиках) | 2 |
| 26 | Вата и ватин в кипах, пачках | 4 |
| 27 | Веревка пеньковая | 1 |
| 28 | Войлок строительный | 2 |
| 29 | Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях | 3 |
| 30 | Гвозди | 1 |
| 31 | Гидроизол и изол | 1 |
| 32 | Гипс | 2 |
| 33 | Глина разная | 1 |
| 34 | Горюче-смазочные материалы | 2 |
| 35 | Гравий керамзитовый | 3 |
| 36 | Гравий всякий (кроме керамзитового) | 1 |
| 37 | Гудрон | 1 |
| 38 | Двери, переплеты и решетки из черных металлов | 1 |
| 39 | Двери деревянные | 2 |
| 40 | Деготь в бочках | 1 |
| 41 | Дерн | 1 |
| 42 | Дома деревянные в разобранном виде | 3 |
| 43 | Доски паркетные | 2 |
| 44 | Доски шпунтованные | 1 |
| 45 | Дрань кровельная и штукатурная | 3 |
| 46 | Доски подоконные мраморные известняковые, мозаичные и железобетонные | 1 |
| 47 | Дрова всяких пород дерева | 1 |
| 48 | Жесть всякая | 1 |
| 49 | Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках) | 1 |
| 50 | Замазки и шпатлевки | 1 |
| 51 | Земля | 1 |
| 52 | Знаки дорожные | 1 |
| 53 | Изделия асбестовые и из легких бетонов | 1 |
| 54 | Изделия железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат) | 1 |
| 55 | Изделия железобетонные ДСК | 1 |
| 56 | Сантехкабины | 2 |
| 57 | Изоляторы в ящиках | 2 |
| 58 | Изразцы (кафель) всякие | 1 |
| 59 | Кабели на деревянных катушках | 3 |
| 60 | Камень природный разный, включая камень-кубик | 1 |
| 61 | Катанка стальная | 1 |
| 62 | Клей казеиновый, малярный, столярный и др. | 1 |
| 63 | Кирпич, кроме пористого и пустотелого | 1 |
| 64 | Кирпич пористый и пустотелый | 2 |
| 65 | Кирпич силикатный | 1 |
| 66 | Кокс разный | 2 |
| 67 | Колчедан серый | 1 |
| 68 | Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние | 4 |
| 69 | То же, груженые | 1 |
| 70 | Краски и лакокрасочные изделия | 3 |
| 71 | Купоросы | 1 |
| 72 | Лента стальная | 1 |
| 73 | Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т, д.) длиной, м 6 и более | 1 |
| 74 | ДО 6 | 2 |
| 75 | Линолеум | 1 |
| 76 | Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер) | 1 |
| 77 | Магнезит | 2 |
| 78 | Материалы изоляционные | 2 |
| 79 | Мел в кусках | 1 |
| 80 | Мел в порошке | 2 |
| 81 | Метизы, поковки | 1 |
| 82 | Мел в порошке навалом | 2 |
| 83 | Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате | 1 |
| 84 | Мыло разное | 1 |
| 85 | Металлические конструкции {кроме решетчатых и пространственных) | 1 |
| 86 | Нефть и нефтепродукты в бочках | 2 |
| 87 | Обои разные | 1 |
| 88 | Опилки и стружки древесные навалом | 4 |
| 89 | Пакля и пенька прессованные | 2 |
| 90 | Паркет | 1 |
| 91 | Песок всякий (горный, речной и др.) | 1 |
| 92 | Пергамин кровельный | 2 |
| 93 | Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные | 1 |
| 94 | Плиты гипсоволокнистые, древесно-волокнистые, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, сове- | 2 |
| 95 | Плиты мраморные из природного камня | 1 |
| 96 | Плиты гранитные из природного камня | 1 |
| 97 | Плиты керамические, облицовочные керамзито-бетонные плотностью до 600 кг/м3 | 2 |
| 98 | Плиты и маты изоляционнье | 4 |
| 99 | Поковки стальные | 1 |
| 100 | Проволока разная | 1 |
| 101 | Прокат черных металлов | 1 |
| 102 | Растворы строительные | 1 |
| 103 | Резина листовая | 1 |
| 104 | Рельсы металлические и скрепления (накладки, прокладки, костыли, протиаоугоны, болты и др.) | 1 |
| 105 | Рубероид | 1 |
| 106 | Сено и солома прессованные | 3 |
| 107 | Сетки металлические | 2 |
| 108 | Смеси сухие штукатурные | 1 |
| 109 | Смолы синтетические | 2 |
| 110 | Спирт всякий в бочках, бутылках (в ящиках) | 2 |
| 111 | Сода пищевая и техническая | 1 |
| 112 | Сталь прокатная всех профилей | 1 |
| 113 | Сталь листовая всякая | 1 |
| 114 | Стекло {в т. ч. зеркальное) в ящиках | 1 |
| 115 | Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов | 1 |
| 116 | Ткани разные | 1 |
| 117 | Толь | 1 |
| 118 | Торф брикетированный | 1 |
| 119 | Тросы стальные | 1 |
| 120 | Трубы асбестоцементные и их части | 3 |
| 121 | глиняные керамические | 2 |
| 122 | железобетонные и их части | 1 |
| 123 | стальные и чугунные и их части | 1 |
| 124 | Стеклянные | 3 |
| 125 | Тюбинга | 2 |
| 126 | Фанера | 1 |
| 127 | Фитинги фасонные соединительные из черных металлов {колено, раструб, патрубок, муфта, тройник, фланец и др.) | 1 |
| 128 | Целлюлоза всякая | 2 |
| 129 | Цемент | 1 |
| 130 | Черепица кровельная | 1 |
| 131 | Чугун всякий, в т. ч. литейный и передельный | 1 |
| 132 | Пашка торцовая | 3 |
| 133 | 1!ашка из камня | 1 |
| I и | Шпалы и брусья деревянные и железобетонные | 1 |
| 135 | Штукатурка сухая в плитках | 2 |
| 136 | Щебень | 1 |
| 137 | Щепа в пачках, связках | 2 |
| 138 | Электроды в пачках | 2 |
| 139 | Ванны из черных металлов | 1 |
| 140 | Вентили | 2 |
| 141 | Вентиляторы | 3 |
| 12 | Воздуховоды из листовой стали | 4 |
| 143 | Воздухосборники | 2 |
| 144 | Грязевики | 2 |
| 145 | Задвижки металлические | 1 |
| 146 | Кабели | 3 |
| 147 | Калориферы | 2 |
| 48 | Клапаны | 2 |
| 149 | Конверторы | 2 |
| 150 | Краны водоразборные, регулировочные | 2 |
| 151 | Манометры | 2 |
| 152 | Мойки и раковины металлические | 1 |
| 153 | Насосы | 2 |
| 154 | Писсуары фаянсовые | 3 |
| 155 | Радиаторы стальные | 1 |
| 156 | Рефлекторы | 3 |
| 157 | Умывальники фаянсовые | 2 |
| 158 | Фланцы металлические | 1 |

За перевозку грузов, не предусмотренных приведенными номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

| Класс груза | Коэффициент использования грузоподъемности |
| --- | --- |
| 1 | 1,0 |
| 2 | 0,99-0,71 |
| 3 | 0,70-0,51 |
| 4 | 0,50-0,40 |

### 10. Коэффициенты для перехода от массы нетто к массе брутто

| № п/п | Материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Коэффициент для перехода от массы нетто к массе брутто |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы для строительных и специальных работ Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный, мука фосфоритная | т | 1,01 |
| 2 | Аммоний хлористый технический (нашатырь) | т | 1,1 |
| 3 | Антисептик водный (натрий крем нефтористый технический) | т | 1,11 |
| 4 | Антисептик масляный | т | 1,02 |
| 5 | Арматура электроосветительная | т | 1,67 |
| 6 | Асбест | т | 1,01 |
| 7 | Асбозурит | т | 1,01 |
| 8 | Асбослюда | т | 1,01 |
| 9 | Асботермит | т | 1,01 |
| 10 | Асфальтит | т | 1 |
| 11 | Ацетилен | М3 | 18,5 |
| 12 | Ацетон технический | т | 1,49 |
| 13 | Бакелит жидкий | т | 1.26 |
| 14 | Бензин | т | 1,03 |
| 15 | Бензол | т | 1,22 |
| 16 | Битумы нефтяные дорожные в бочках, мешках и | т | 1,02 |
| 17 | Битумы нефтяные кровельные | т | 1.05 |
| 18 | Битумы нефтяные строительные и изоляционные | т | 1,02 |
| 19 | Блок-боксы для строительства объектов нефтяной и газовой промышленности: при перевозке железнодорожным транспортом при перевозке автотранспортом | т т | 1,02 1,01 |
| 20 | Блоки и камни гипсовые и гипсобетонные | М3 | 1,09 |
| 21 22 | Блоки из пеностекла' объемной массой 200 кг/ м3 то же, 300 кг/ м3 | м3 м3 | 1,51 1,34 |
|  | Блоки стеклянные пустотелые | м3 | 1,11 |
| 23 | Болты | т | 1,12 |
| 24 | Брезент | М2 | 1,02 |
| 25 | Бумага асбестовая | т | 1,13 |
| 26 | Бура техническая сухая | т | 1,01 |
| 27 | Вата из супертонкого стекловолокна без связую- | т | 1,03 |
| 28 | Вата минеральная |  |  |
|  | М75 | м3 | 1,18 |
|  | М 100 | м3 | 1,09 |
| 29 | Вермикулит вспученный | т | 1,03 |
| 30 | Ветошь | т | 1.02 |
| 31 | Вещества взрывчатые аммиачно-селитряные: |  |  |
|  | непатронированные | т | 1,02 |
|  | натренированные | т | 1,51 |
| 32 | Винипласт листовой | т | 1,16 |
| 33 | Винты | т | 1,12 |
| 34 | Вискозин (масло минеральное) | т | 1,22 |
| 35 | Войлок строительный | м3 | 1,03 |
| 36 | Волокна асбестовые | т | 1,01 |
| 37 | Воск ископаемый (озокерит), искусственный | т | 1,14 |
| 38 | Втулки фарфоровые изолирующие | т | 1,35 |
| 39 | Вулканит в порошке | т | 1,01 |
| 40 | Гайки | т | 1,12 |
| 41 | Галь асбестовая кровельная | т | 1,0 |
| 42 | Гвозди | т | 1,12 |
| 43 | Герметик | т | 1,42 |
| 44 | Гидроизол и изол | 10м2 | 1,01 |
| 45 | Гипс строительный (алебастр) | т | 1.0 |
| 46 | Гипс формовочный | т | 1,01 |
| 47 | Глет свинцовый | т | 1,28 |
| 48 | Глина молотая огнеупорная | т | 1,0 |
| 49 | Гпицерин технический | т | 1,34 |
| 50 | Графит | т | 1,02 |
| 51 | Гудрон и полугудрон | т | 1,02 |
| 52 | Деготь древесный | т | 1.05 |
| 53 | Деготь каменноугольный | т | 1,05 |
| 54 | Дерматин | М2 | 1,03 |
| 55 | Диабаз молотый | т | 1,01 |
| 56 | Диатомит, трепел | т | 1 |
| 57 | Дихлорэтан технический | т | 1.3 |
| 58 | Дрань штукатурная | тыс. шт. | 1,01 |
| 59 | Дрова | мЗ | 1,01 |
| 60 | Желатина техническая | т | 1,01 |
| 61 | Железняк хромистый | т | 1,01 |
| 62 | Жерди | мЗ | 1.01 |
| 63 | Заклепки | т | 1,12 |
| 64 | Замазка оконная | т | 1.26 |
| 65 | Звенья железнодорожного пути на деревянных | км | — |
| 66 | То же, на железобетонных шпалах | км | — |
| 67 | Известь негашеная комовая и молотая | т | 1,0 |
| 68 | Известь хлорная | т | 1,12 |
| 69 | Изделия лепные: |  |  |
|  | гипсовые | кг | 1,51 |
|  | цементные | кг | 1,25 |
| 70 | Изделия из пластмасс (погонаж, мебельная фур- | т | 1,06 |
| 71 | Изделия резиновые технические | т | 1.16 |
| 72 | Изделия скобяные | т | 1.1 |
| 73 | Изделия из стеклянного волокна | м3 | 2,06 |
| 74 | Изделия эбонитовые | т | 1,16 |
| 75 | Изоляторы фарфоровые | т | 1,25 |
| 76 | Кали едкое техническое жидкое | т | 1,25 |
| 77 | Кали едкое техническое твердое | т | 1,05 |
| 78 | Кальций хлористый технический | т | 1,04 |
| 79 | Камни из легких бетонов | м3 | 1,04 |
| 80 | Камни стеновые из известняков и туфов | М3 | 1.03 |
| 81 | Канифоль сосновая | т | 1.18 |
| 82 | Карбид кальция | т | 1,05 |
| 83 | Карборунд (порошок) | т | 1,09 |
| 84 | Картон асбестовый | т | 1,15 |
| 85 | Картон строительный | т | 1,0 |
| 86 | Керосин | т | 1,03 |
| 87 | Кирпич керамический полнотелый размером 250x120x65 мм | тыс, шт. | 1,03 |
| 88 | Кирпич и изделия огнеупорные | т | 1,02 |
| 89 | Кирпич и камни керамические лицевые | тыс. шт. | 1,03 |
| 90 | Кирпич и камни керамические пустотелые размером 250 х 120x65 мм | тыс. шт. | 1,05 |
| 91 | Кирпич кислотоупорный | т | 1,04 |
| 92 | Кирпич силикатный рядовой размером 250 х 120 | тыс. шт. | 1,04 |
| 93 | Кирпич теплоизоляционный | м3 | 1,12 |
| 94 | Кислород | м3 | 8,64 |
| 95 | Кислота соляная техническая | т | 1,55 |
| 96 | Клей битумный | т | 1,16 |
| 97 | Клей казеиновый | т | 1,01 |
| 98 | Клей малярный (галерта) | т | 1,35 |
| 99 | Кпей малярный (в плитках) | т | 1,02 |
| 100 | Клей столярный (в плитках) | т | 1.01 |
| 101 | Конструкции строительные из алюминиевых | т | 1,28 |
| 102 | Конструкции строительные стальные | т | 1,02 |
| 103 | Костыли путевые | т | 1,12 |
| 104 | Коронки буровые | т | 1,2 |
| 105 | Краски густотертые и колеры, готовые к примене- | т | 1,11 |
| 106 | Краски силикатные | т | 1,11 |
| 107 | Краски сухие | т | 1.09 |
| 108 | Крепления для шиферной кровли | т | 1,12 |
| 109 | Крошка асбестовая | т | 1,01 |
| 110 | Крошка мраморная | т | 1.0 |
| 111 | Круги поворотные для вагонеток узкой колеи | т | 1,01 |
| 112 | Крюки телеграфные и телефонные | т | 1,12 |
| 113 | Купорос железный и медный | т | 1,1 |
| 114 | Лаки | т | 1,26 |
| 115 | Лампы накаливания электрические | 10шт. | 1,75 |
| 116 | Ленты, нити, прокладки и шнуры асбестовые | т | 1,13 |
| 117 | Лес круглый | м3 | 1,01 |
| 118 | Лес пиленый | М3 | 1,01 |
| 119 | Лигроин | т | 1,25 |
| 120 | Линкруст | 100м2 | 1,12 |
| 121 | Линолеум, релин | 100м2 | 1.09 |
| 122 | Листы асбоцементные волнистые | т | 1,0 |
| 123 | Листы (плиты) асбоцементные плоские | т | 1.0 |
| 124 | Магнезит каустический комовый и молотый | т | 1,01 |
| 125 | Магний хлористый технический | т | 1,01 |
| 126 | Мазут | т | 1.03 |
|  | Масла растительные | т | 1,32 |
| 128 | Масла смазочные | т | 1,22 |
| 129 | Масло соляровое | т | 1,22 |
| 130 | Масло трансформаторное | т | 1.22 |
| 131 | Мастика для наклейки линолеума | т | 1,1 |
| 132 | Мастика кровельная | т | 1,01 |
| 133 | Мастики всякие (кроме мастик для наклейки ли- НОПЙУМЯ И КППВЙЛЬНОЙ! | т | 1,11 |
| 134 | Материал из каолинового волокна | т | 1,0 |
| 135 | Маты изоляционные | М3 | 1,04 |
| 136 | Маты из супертонкого стекловолокна без свя- | т | 1,02 |
| 137 | Мел кусковой | т | 1.0 |
| 138 | Мел молотый | т | 1,01 |
| 139 | Мертели огнеупорные | т | 1,0 |
| 140 | Мешковина и миткаль | м2 | 1,02 |
| 141 | Мука андезитовая и бештаунитовая | т | 1,01 |
| 142 | Мука картофельная (крахмал) и ржаная | т | 1,01 |
| 143 | Муфты соединительные кабельные с комплектом монтажных материалов | т | 1 21 |
| 144 | Мыло жидкое | т | 1,35 |
| 145 | Мыло твердое | т | 1.13 |
| 146 | Набивки сальниковые асбестовые | т | 1,01 |
| 147 | Новоасбозурит | т | мэ |
| 148 | Обои и фриз обойный | 100м2 | 1,05 |
| 149 | Окись магния | т | 1,01 |
| 150 | Олифа | т | 1,18 |
| 151 | Очесы | т | 1,02 |
| 152 | Пакля | т | 1,02 |
| 153 | Парафин | т | 1,14 |
| 154 | Паркет | мг | 1,05 |
| 155 | Парусина | м2 | 1,01 |
| 156 | Пасты | т | 1,26 |
| 157 | Пек жидкий | т | 1,0 |
| 158 | Пек твердый | т | 1.0 |
| 159 | Пемза кусковая | т | 1,01 |
| 160 | Пемза молотая | т | 1,01 |
| 161 | Пенопласт плиточный | т | 1,42 |
| 162 | Пергамин | 10м2 | 1,01 |
| 163 | Переводы стрелочные | т | 1,01 |
| 164 | Тоже | компл | 1.01 |
| 165 | 'Переводы стрелочные при перевозке готовыми блоками | шт. | — |
| 166 | Пластикат поливинилхлоридный для изоляции | т | 1,01 |
| 167 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные | 10 м2 | 1,18 |
| 168 | Плитки керамические для полов | 10 м2 | 1.11 |
| 169 | Плитки керамические фасадные | 10 м2 | 1.09 |
| I/O | Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические | 10м2 | 1,08 |
| 171 | Тоже | т | 1,08 |
| 172 | Плитки поливинилхлоридные для полов | 10м2 | 1,02 |
| 173 | Плитки попистирольные облицовочные | 10 м2 | 1,16 |
|  | Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них | 10м2 | 1,01 |
| 175 | Тоже | т | 1,01 |
| 176 | Плиты асбестовермикулитовые | М3 | 1.13 |
| 177 | Плиты древесноволокнистые | 10м2 | 1,0 |
| 178 | Плиты древесностружечные | 10м2 | 1,0 |
| 179 | Плиты гипсовые облицовочные | 10 м3 | 1,05 |
| 180 | Плиты из вспученного перлита | M3 | 1,16 |
| 181 | Плиты изоляционные; |  |  |
|  | с объемной массой до 200 кг/мЗ | м3 | 1.31 |
|  | то же, св. 200 кг/мЗ | м3 | 1,08 |
| 182 | Плиты камышитовые и торфяные теплоизоляционные | 10м2 | 1,1 |
| 183 | Тоже | м3 | 1.1 |
| 184 | Плиты облицовочнье полированные из гранита и мрамора при толщине, мм: 15 | М2 | 1,14 |
|  | 20 | м2 | 1,14 |
|  | 25 | м2 | 1,14 |
|  | 30 | м2 | 1,14 |
|  | 40 | м2 | 1,14 |
|  | 50 | м2 | 1.14 |
|  | 60 | м2 | 1,14 |
| 185 | Плиты перлитофосфорогелевые | м3 | 122 |
| 186 | Плиты перлитоцементные | м3 | 1,19 |
| 187 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта поли- | м3 | 1,08 |
| 188 | Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона | м3 | 1.04 |
| 189 | Плиты теплоизоляционные совепитовье марок: |  |  |
|  | 350 | м3 | 1.14 |
|  | 400 | М3 | 1,13 |
| 190 | Плиты фибролитовые | м3 | 1,01 |
| 191 | Плиты шлакоситапповье | 10м3 | 1,12 |
| 192 | Поковки строительные {глухари, ерши, закрепы, | т | 1.12 |
| 193 | Полистирол | т | 1,02 |
| 194 | Политура | т | 126 |
| 195 | Полуцилиндры теплоизоляционные всякие, кроме диатомитовых и минераловатных на синтетиче- ском связующем | м3 | 13 |
| 196 | Полуцилиндры теплоизоляционные диатоми- товые | М3 | 123 |
| 197 | Полуцилиндры теплоизоляционные минерало-ватные на синтетическом связующем | M3 | 1,03 |
| 198 | Помаропь | т | 1,22 |
| 199 | Порошок асфальтовый | т | 1,0 |
| 200 | Порошок магнезитовый | т | 1.0 |
| 201 | Порошок минеральный для асфальтобетонных | т | 1,0 |
| 202 | Порошок тальковый | т | 1,01 |
| 203 | Порошок термоизоляционньй | т | 1.01 |
| 204 | Порошок совелитовый | т | 1,02 |
| 205 | Пссьлка сланцевая | т | 1,01 |
| 206 | Припой оловяикквинцовый | т | 1,07 |
| 207 | Прокладки уплотняющие | т | 1,16 |
| 208 | Пудра металлическая | т | 1,07 |
| 209 | Растворители лакокрасочных материалов | т | 126 |
| 210 | Рельсы длиной 25 м | т | 1,04 |
| 211 | Ремни прорезиненнье | т | 1,01 |
| 212 | Решетки металлические вентиляционные | т | 1.03 |
| 213 | Ровингжгут | т | 1,09 |
| 214 | Ролики фарфоровые элеяроустановочные | т | 1,35 |
| 215 | Рубероид | 10 м2 | 1,01 |
| 216 | Рукава гибкие металличесхие | т | 1,01 |
| 217 | Рукава резинотканевые | т | 1,01 |
| 218 | Сажа | т | 1,04 |
| 213 | Сегменты теплоиэопяционнье всякие, кроме диа- | м3 | 1,31 |
| 220 | Сегменты теплоизоляционные диатомитовые | М3 | 1,26 |
| 221 | Сера молотая | т | 1,02 |
| 222 | Секции труб водопропускных из гофрированного | т | 1,05 |
| 223 | Сетка стальная плетеная | м2 | 1,01 |
| 224 | Сиккатив | т | 1,26 |
| 225 | Скипидар | т | 1,31 |
| 226 | Скорпупы теплоизоляционные | М3 | 1,33 |
| 227 | Смазки консистентные нефтянье (консталин, солидол и др.) | т | 1,25 |
| 228 | Смеси сухие терразитовые штукатурные | т | 1,01 |
| 229 | Смола древесная и каменноугольная | т | 1,13 |
| 230 | Смола для дорожных работ | т | 1,0 |
| 231 | Смола эпоксидная | т | 1,19 |
| 232 | Сольвент нефтяной | т | 1,22 |
| 233 | Спиртэтиловьй | т | 1,35 |
| 234 | Стеарин | т | 1,14 |
| 235 | Стекла для иллюминаторов и смотровые | т | 1,27 |
| 236 | Стекло армированное листовое | 10 м2 | 1,38 |
| 237 | Стекло жидкое | т | 1,12 |
| 238 | Стекло оконное толщиной 2-3 мм | М2 | 1,25 |
| 239 | Стекло оконное и стекло листовое термически полированное зеркальное толщиной 4-5 мм | М2 | 1,26 |
| 240 | Стекло оконное толщиной 6 мм | М2 | 1,31 |
| 241 | Стекло органическое техническое | т | 1,36 |
| 242 | Стекло листовое термически полированное зеркальное толщиной 6-7 мм и стекло витринное полированное толщиной 5,5-8 мм | м2 | 1,31 |
| 243 | Стекло листовое узорчатое | М2 | 1,26 |
| 244 | Стеклопакеты | м2 | 1,47 |
| 245 | Стекло профильное строительное (коробчатого и швеллерного сечения) | т | 1,41 |
| 246 | Текстовинит | М2 | 1,03 |
| 247 | Топь и толь-кожа | 10м2 | 1,01 |
| 248 | Топливо дизельное | т | 1,03 |
| 249 | Трихлорэтилен | т | 1,3 |
| 250 | Уголь древесный | т | 1,02 |
| 251 | Уголь каменный | т | 1 |
| 252 | Фанера | M3 | 1,19 |
| 253 | Фаопит (замазка противокислотная и противо- | т | 1.06 |
| 254 | Фольгоизоп | 10м2 | 1.0 |
| 255 | Цемент: для приготовления бетона в построечных условиях и при других подобных случаях для работ, где расход цемента указан непосредственно в IV части СНиП | т т | 1,0 1,01 |
| 256 | Черепица | тыс. шт. | 1,03 |
| 257 | Шайбы пружинные для путевых болтов | т | 1,12 |
| 258 | Шамот молотый | т | 1,0 |
| 259 | Шашка деревянная для торцовых полов | м3 | 1,17 |
| 260 | Щепа кровельная | тыс. шт. | 1,0 |
| 261 | Шкурка шлифовальная | 100 листов | 1,02 |
| 262 | Шнур детонирующий водоустойчивый | 100 м | 1,51 |
| 263 | Шнур огнеупорный асфальтированный | тыс. бухт | 1,68 |
| 264 | Шпатлевка | т | 1,26 |
| 265 | Шпалы для рельсов широкой и узкой колеи | шт. | 1 |
| 266 | Шпильки черные с гайками (стяжные) | т | 1,12 |
| 267 | Шурупы | т | 1,12 |
| 268 | Электроды металлические | т | 1,14 |
| 269 | Эмали | т | 1,26 |
| 270 | Эмульсии битумные дорожные | т | 1,17 |
| 271 | Изделия из дерева Блоки и полотна воротные из дерева хвойных пород | М3 | 1,23 |
| 272 | Блоки и полотна дверные из дерева хвойных | м3 | 1.5 |
| 273 | Блоки и полотна дверные из дуба и других ценных пород дерева | M3 | 1,38 |
| 274 | Блоки оконные с двойными переплетами из дерева хвойных пород | M3 | 1,36 |
| 275 | Блоки оконные с двойными переплетами из дуба и других ценных пород дерева | M3 | 1,27 |
| 276 | Блоки оконные со спаренными переплетами и переплеты не в блоке | М3 | 1,37 |
| 277 | Галтели, наличники и прочие погонажные изделия из дерева хвойных пород | 100м | 1,01 |
| 278 | Галтели, наличники и прочие погонажные изделия из дуба и других ценных пород дерева | 100м | 1,01 |
| 279 | Детали из дерева для стандартных деревянных и нестандартных деревянных и каменных домов (балки разные, прогоны, доски для пола и брус, доски кровельные, щиты перегородок, опалубок, настилов, обрешеток, за исключением столярных изделий), комплекты инвентарных временных сооружений, детали заборов, балки клееные и фермы для перекрытий промышленных зданий и | м3 детали | 1,0 |
| 280 | Доски и щиты паркетные | М2 | 1,07 |
| 281 | Коробки дверные | м | 1,04 |
| 282 | Коробки оконные | м | 1,04 |
| 283 | "Полотна дверные из ценных пород дерева (поли-эованные) | М2 | 1,4 |
| 288 | Аппаратура газовая бытового назначения: |  |  |
|  | аппараты водонагреватепьные проточные | т | 1,47 |
|  | плиты кухонные | т | 1.47 |
| 289 | Аппаратура спринклерных и группового действия установок и сигнализационных систем (головки спринклерные, муфты натяжные, сигналы эпек-троводяные, турбинки сигнальные; клапаны воздушные, водо-сигнапьные, водяные контрольно-сигнальные, группового действия и побудительные; краны комбинированные трехходовые и угловые) | т | 1,18 |
| 290 | Арматура к водогрейной колонке | т | 1,65 |
| 291 | Арматура к санитарно-техническим приборам ванно-душевым, кухонным и туалетным | т | 1,18 |
| 292 | Баки конденсационные и расширительные | т | 1.21 |
| 293 | Бачки смывные фаянсовые и чугунные | т | 1,4 |
| 294 | Блочки, задвижки, устройства запорные кранового типа и прочая аналогичная арматура | т | 1,16 |
| 295 | Ванны керамические | т | 1,24 |
| 296 | Ванны медицинские ножные | т | 1.3 |
| 297 | То же, ручные | т | 1,5 |
| 298 | Ванны чугунные эмалированные | т | 1,2 |
| 299 | Вантузы | т | 1,2 |
| 300 | Вентили | т | 1.18 |
| 301 | Вентиляторы, насосы | т | 1,6 |
| 302 | Водомеры | т | 1,22 |
| 303 | Водоотделители и маслоотделители | т | 1.25 |
| 304 | Водоподогреватели емкостные и скоростные | т | 1,06 |
| 305 | Воздухоотводчнки | т | 1,25 |
| 306 | Воздухораспределители и воздухосборники | т | 1.2 |
| 307 | Воронки для скрытых водостоков | т | 1,0 |
| 308 | Воронки и отсосы вентиляционные, дефлекторы вытяжные, сепараторы | т | 1,39 |
| 309 | Гарнитура отопительных печей | т | 1 |
| 310 | Гарнитура туалетная (бумагодержатели, вешалки для полотенец, мыльницы, полотенце-держатели, полочки туалетные стеклянные на кронштейнах, поручни для ванн, стаканчики фарфоровые, чашечки с крышкой и прочая аналогичная арматура) | т | 1,27 |
| 311 | Гидранты подземные . | т | 1,23 |
| 312 | Головки рукавные | т | 1,18 |
| 313 | Грязевики | т | 1,11 |
| 314 | Дроссель-клапаны | т | 1,32 |
| 315 | Души индивидуальные гигиенические (биде) | т | 1,39 |
| 316 | Жирособиратели | т | 1,11 |
| 317 | Инжекторы | т | 1,16 |
| 318 | Калориферы | т | 1,28 |
| 319 | Кипятильники | т | 1,34 |
| 320 | Клапаны обратные и предохранительные | т | 1,27 |
| 321 | Клапаны редукционные | т | 1,1 |
| 322 | Клапаны разные (бронзовые, стальные, чугунные) | т | 1,18 |
| 323 | Колонки водогрейные дровяные оцинкованные и эмалированные | т | 1,34 |
| 324 | Компенсаторы сальниковые | т | 1,25 |
| 325 | Конвекторы отопительные | т | 1,14 |
| 326 | Конденсатоотводчики | т | 1,1 |
| 327 | Кондиционеры | т | 1,17 |
| 328 | Котлы отопительные малолитражные | т | 1,13 |
| 329 | Котлы отопительные (кроме малолитражных) | т | 1.06 |
| 330 | Краны водоразборные, туалетные и др. (бронзовые, латунные, стальные и чугунные) | т | 1,22 |
| 331 | Крепления для внутренних санитарно-технических сетей (кронштейны, крючья для труб и прочие аналогичные изделия) | т | 1,12 |
| 332 | Манометры и прочие измерительные приборы | т | 1,45 |
| 333 | Мойки чугунные эмалированные | т | 1,2 |
| 334 | Муфты асбестоцементные с кольцами для асбе-стоцементных безнапорных трубопроводов | т | 1.02 |
| 335 | То же. для водопроводных труб | т | 1,02 |
| 336 | Муфты эластичные | т | 1.19 |
| 337 | Ниппели для чугунных котлов | т | 1,29 |
| 338 | Паронит | т | 1.08 |
| 339 | Патрубки душирующие конструкции Батурина | т | 1.37 |
| 340 | Писсуары попуфарфоровые и фаянсовые | т | 1,62 |
| 341 | Плиты отопительно-взрочные с применением твердого топлива | т | 1,41 |
| 342 | Поддоны душевые чугунные эмалированные | т | 1,16 |
| 343 | Полотенцесушители | т | 1.06 |
| 344 | Пылеотделители инерционные | т | 1,33 |
| 345 | Радиаторы отопитепьные и кронштейны к ним | т | 1,01 |
| 346 | Раковины кухонные стальные эмалированные | т | 1,48 |
| 347 | Рукава пожарные | т | 1.01 |
| 348 | Решетки жалюзийные | т | 1,03 |
| 349 | Сифоны бутылочные | т | 1,18 |
| 350 | Смесители для душевых установок | т | 1.32 |
| 351 | Стволы ручные пожарные | Т ¦ | 1,49 |
| 352 | Трапы и чаши клозетные чугунные эмалирован- | т | 1,34 |
| 353 | Трубы асбестоцементные для безнапорных трубопроводов с внутренним диаметром 100 мм | м | 1,01 |
| 354 | То же, с внутренним диаметром свыше 100 мм | м | 1,01 |
| 355 | Трубы асбестоцементные водопроводные с внутренним диаметром 100 мм | м | 1,01 |
| 356 | То же, с внутренним диаметром свыше 100 мм | м | 1,01 |
| 357 | Трубы для душа с сеткой | т | 1,65 |
| 358 | Трубы канализационные керамические с внутренним диаметром до 400 мм вкл. | т | 1.03 |
| 359 | То же. с внутренним диаметром свыше 400 мм | т | 1,02 |
| 360 | Трубы отопительные ребристые чугунные | т | 1,17 |
| 361 | Увлажнители | т | 1,47 |
| 362 | Указатели уровня жидкостей | т | 1,14 |
| 363 | Умывальники фаянсовые | т | 1,46 |
| 364 | Унитазы фаянсовые | т | 1,48 |
| 365 | Фильтры сетчатые ячейковые | т | 1,27 |
| 366 | Фитинги (части соединительные) из ковкого чугуна для трубопроводов, части канализационные чугунные | т | 1,14 |
| 367 | Фонтанчики питьевые | т | 1,47 |
| 368 | Циклоны | т | 1,38 |
| 369 | Шумоглушители | т | 1,39 |
| 370 | Элеваторы водоструйные | т | 1,27 |
| 371 | Электродвигатели к вентиляторам и насосам | т | 1,18 |
| 372 | Эжекторы пароструйные | т | 1,25 |
| 373 | Продукция электродная Блоки графитированные для доменных печей | т | 1,09 |
| 374 | Блоки угольные боковые для алюминиевых электролизеров | т | 1 |
| 375 | Масса подовая коксовая | т | 1,03 |
| 376 | Масса углеродистая | т | 1,07 |
| 377 | Масса электродная | т | 1 |
| 378 | Насадки углеродистые для шахтных печей магниевых заводов | т | 1.01 |
| 379 | Ниппели графитированные | т | 1,14 |
| 380 | Паста углеродистая | т | 1.11 |
| 381 | Термографит | т | 1,09 |
| 382 | Грубы угольные | т | 1,26 |
| 383 | Электроды графитированные |  | 1,03 |
| 384 | Материалы для озеленения Деревья и кустарники с комом диаметром 0,5 м, пысотой до 0,4 м | шт. | 1,01 |
| 385 | Деревья и кустарники с комом диаметром 0,8 м. высотой 0,6 м | шт. | 1,01 |
| 386 | Деревья и кустарники с комом размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м | шт. | 1,04 |
| 387 | Деревья с комом размером 1 х 1 хО,6 м | шт. | 1,04 |
| 388 | Деревья с комом размером 1 ,3x1 .3x0,6 м | шт. | 1,04 |
| 389 | Тоже, размером 1,5x1,5x0,65 м | шт. | 1.04 |
| 390 | Тоже, размером 1,7x1,7x0,65 м | шт. | 1,04 |
| 391 | Деревья-саженцы и кустарники -саженцы с оголенной корневой системой | шт. | 1 |
| 392 | Семена трав | т | 1,02 |

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	3

1.1.	МЕТАЛЛОПРОКАТ	3

- Стержневая арматура (ГОСТ 5781-82)	4

- Арматурная проволока (ГОСТ 7348-81)	5

- Уголки стальные равнополочные (ГОСТ 8509-86)	5

- Уголки стальные неравнополочные (ГОСТ 8510-86)	7

- Балки двутавровые (ГОСТ 8239-72)	  8

- Швеллеры (ГОСТ 8240-72)	8

- Сталь квадратная (ГОСТ 2591-88}	8

- Сталь полосовая (ГОСТ 103-76)	9

- Лента стальная горячекатаная (ГОСТ 6009)	10

- Листовой прокат нержавеющей стали	11

- Цветной металлопрокат (МЕДЬ)	  11

- Цветной металлопрокат (ЛАТУНЬ)	 12

- Сталь круглая (ГОСТ 2590-88)	15

- Рельсы крановые (4121-76)	  15

- Рельсы железнодорожные для дорог широкой колеи	  15

- Рельсы железнодорожные для дорог узкой колеи (ГОСТ 6368-52*)	15

1.2.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	16

- Трубы стальные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75)	   16

- Трубы стальные бесшовные горячекатаные по ГОСТу 8732-70*
(сокращенный сортамент)	 16

1.2.3.Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные (ГОСТ 8734-75)

(неполный сортамент)	22

1.2.4.	Трубы стальные электросварные прямошовные

(ГОСТ 10704-76 и 10706-76)     (неполный сортамент}	23

- Трубы стальные бесшовные горячедеформированные (ГОСТ) (неполный
сортамент}	  23

- Трубы стальные электросварные квадратного сечения	23

- Трубы стальные электросварные прямоугольного сечения	24

2.	ДЕРЕВЯННЫЕ    ИЗДЕЛИЯ	     25

2.1. ДЕТАЛИ ПРОФИЛЬНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА	  25

3.	МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	  26

- ВАННЫ	 26

- ТРУБОПРОВОДЫ	  26

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СЕКЦИЙ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	 28

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТРУБ ЧУГУННЫХ РЕБРИСТЫХ (ГОСТ 1816-76)	 29

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ РСГ2
(ГОСТ 20335-74)	  29

- КОНВЕКТОРЫ СТАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ «КОМФОРТ-20»	30

3.7.	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА РАДИАТОРОВ	  30

3.8 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДОВ	  31

4.	ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ	 32

4.1.БЕТОНЫ И БЕТОННЫЕ СУХИЕ СМЕСИ	 32

4.2, РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	   32

5.	КИРПИЧ	   33

- ПРОЧИЙ КИРПИЧ	  33

- КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	34

- КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ	 35

6.	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ, ЛЕСОК КЕРАМЗИТОВЫЙ, ГРАВИЙ

ШУНГИЗИТОВЫЙ, ЩЕБЕНЬ АГЛОПОРИТОВЫЙ	   36

6.1.  ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ, ПЕСОК КЕРАМЗИТОВЫЙ,

ГРАВИЙ ШУНГИЗИТОВЫЙ, ЩЕБЕНЬ АГЛОПОРИТОВЫЙ..............................................   36

- Гравий	……………………………………..   36

- Песок	………………………………………………. 39

- Щебень	…………………………. 39

- Керамзит щебневидный, смесь керамзитодробленая………………………… 40

7.  ЗЕМЛЯ, ГЛИНА, ТОРФ, ГРУНТ, ГРУНТОВЫЕ СМЕСИ	………………………… 41

8.  ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, КАМЕНЬ БУТОВЫЙ	………………………………… 41

8. 1.  ПРОЧЕЕ	……………………………………… 41

8.2. ЩЕБЕНЬ	……………………………. 42

8.2.1. Щебень из природного камня для строительных работ………………………….. 42

8.2.2. Щебень из гравия для строительных работ………………………………………… 42

8. 3. ГРАВИЙ	………………………… 43

8.3.1. Гравий для строительных работ………….………………………………………………… 43

8. 4. ПЕСОК	............................................. 44

8.4.1. Песок природный для строительных работ	…………………………………. 44

8.4.2. Песок природный обогащенный для строительных работ………………………..44

8.4.3. Песок прочий	……………………………………………… 45

8.4.4, Песок для строительных работ из отсевое дробления……………………………. 46

8.4.5. Песок для строительных работ из отсевов дробления обогащг	…………… 46

8.5.  СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	……………………………… 47

8.6.  КАМЕНЬ БУТОВЫЙ	………………………………….. 47

9.  НОМЕНКЛАТУРА, КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУЗОВ,

ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ	………………………………. 48

10.  КОЭФФИЦЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТ МАССЫ НЕТТО К МАССЕ БРУТТО………….. 55

# Text boxes

1.1.12. Цветной металлопрокат. (ЛАТУНЬ)

Теоретический вес (кг)-